ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Тема № 4 Матеріали та вироби з деревини

Лабораторна робота №1. Визначення вад стовбура і будови деревини.

Мета: навчитись визначати вади форм стовбура та вади будови деревини

Теоретичні відомості

Вади форми стовбура деревини

Деревина, як будівельний матеріал може мати вади різних видів, які знижують її якість, а деколи роблять деревину непридатною для використання як у будівництві так і виробництві виробів з неї.

Вади деревини можуть бути розділені на дві основні групи:

ті, що виникають в дереві, що росте і в свіжо вирубаній та мертвій деревині.

До першої групи – відносять вади зв′язані з умовами росту дерева, наприклад, порушення нормальної будови дерева, наявність сучків та ін.

До другої групи – відносять вади, що утворені зовнішніми факторами, різними грибами, шкідниками.

Вивчення вад деревини слід виконувати на зразках у вигляді дощечок, ретельно вивчаючи сучки і тріщини на сортаментах лісоматеріалів.

Дослідження слід вести в наступній послідовності: вади, форми стовбура і будову деревини, сучки, тріщини, хімічне забарвлення, грибні пошкодження деревини, пошкодження деревини шкідниками.

Вади форми стовбура утворюються в результаті ненормальних умов росту дерева і кліматичних умов.

Основні вади стовбура: кривизна, збіг, окоренкуватість, овальність торця, нарости.

Кривизна (відхилення повздовжньої осі сортименту від прямої лінії) буває проста і складна. Проста кривизна характеризується одним прогином, а складна – двома і більше. Кривизна трапляється в усіх порід, але для хвойних вона не є характерною вадою. Часто кривизна є результатом лісових факторів (рельєф, походження, тощо). Мірою простої кривизни є величина стріли прогину сортименту в місці викривлення в процентах.

Кривизна утруднює використання круглих лісоматеріалів за призначенням, збільшує кількість відходів при розкряжуванні та лущенні, викликає появу в пило продукції, деталях та шпоні радіального нахилу волокон, знижує механічні властивості деревних матеріалів за їх експлуатації.

Збіг - поступове зменшення діаметра круглих лісоматеріалів або ширини необрізної пилопродукції за всією довжиною. Збіг є нормальним явищем, характерним для деревних стовбурів, якщо він не перевищує 1 см на 1 м довжини.

Окоренкуватість- різке збільшення діаметра комлевої частини круглих лісоматеріалів, коли діаметр комлевої частини в 1,2 рази і більше перевищує діаметр сортименту, виміряного на відстані 1 м від цього торця. Окоренкуватість буває округла та ребриста (граб). Окоренкуватість зменшує вихід пиломатеріалів та шпону і є причиною штучного нахилу волокон, збільшує також і кількість

відходів.

Овальність торця. Овальність характеризується формою поперечного перерізу торця круглого лісоматеріалу, у якого більший діаметр перевищує менший в 1,5 рази. Овальність збільшує кількість відходів при лущені.

Нарости – місцеве різке потовщення стовбура.

Зустрічається більше в листяних порід (береза, грецький горіх та ін.). Нарости утруднюють використання круглих лісоматеріалів за призначенням та ускладнюють обробку.

Рис. 2.1. Вади форми  стовбура.

- збіг; 2 – окоренкуватість округла; 3 – окоренкуватість ребриста;

4 – нарост; 5- кривизна

Вади будови деревини

Вади будови деревини дуже різнобічні. До них відносять радіальні і тангенціальні похили волокон, хвилястість, завиток, крень, тягова деревина, несправжнє ядро, внутрішня заболонь і плямистість.

Рис. 2.2. Вади будови деревини

1 – тангенціальний нахил волокон; 2 –радіальний нахил волокон;

3- хвилястість струмениста; 4 – завиток;  5 –плутана хвилястість

Рис. 2.3. Вади будови деревини

1– крень суцільна; 2-

крень місцева; 3- несправжнє ядро; 4 – внутрішня заболонь; 5 – плямистість; 6 – подвійна серцевина.

Сучки являють собою включення в деревині стовбура живі чи відмерлі за життя дерева основи гілок. Кількість, розміри і стан сучків впливають на якість колод, призначених для розпилювання. Сучки погіршують зовнішній вигляд деревини, викликають викривлення волокон і річних шарів, порушують однорідність будови, а деколи і її цілісність, ускладнюють механічну обробку, знижують міцність при розтягуванні вздовж волокон і згині.

Рис.2.4. Різновидності сучків

1 – круглий; 2- овальний; 3, 4 – продовгуватий; 5- пластовий; 6 – кромочний;

7 –ребровий; 8,9 – зшивний; 10 – групові; 11,12 – розгалужені

Тріщини являють собою розрив деревини вздовж волокон; вони порушують однорідність деревини, знижують міцність і уможливлюють утворення гнилі. В залежності від часу і умов появи тріщин, а також характеру пошкодження в круглому лісі і пиломатеріалах, розрізняють тріщини наступних видів: метикові ( проста і складна), морозні, відлупні, тріщини усушки.

Рис. 2.5. Різновидності тріщин

1- метилова проста; 2- метилова складна; 3- відкупна; 4- морозна; 5- тріщина усушки

Дослід №1. Визначення вад форми стовбура

Прилади та матеріали: металева лінійка, щуп, плакат-альбом вад деревини ГОСТ 2180-81, креслярські інструменти, зразки деревини і сортаменти лісоматеріалів з наявністю сучків

Метод проведення досліду: візуальний

Схеми і опис Висновок:

Дослід №2.Визначення різновидів сучків деревини Метод проведення досліду: візуально-вимірювальний

Схеми і опис

Висновок: