ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Тема№5 Керамічні матеріали та вироби

Лабораторна робота №2(4).Визначення якості цегли за зовнішнім оглядом .

Мета: навчитись оцінювати відповідність ДСТУ Б В.2.7.-61-97 керамічної цегли за зовнішнім оглядом та обміром

Теоретичні відомості

Зовнішнім оглядом встановлюють наявність недопалу, в цеглі, що контролюється. Для цього порівнюють відібрані зразки з еталоном (нормально обпаленою цеглиною). Більш світлий вигляд цеглини ніж у еталона і глухий звук при ударі по цеглині молотком вказують на наявність недопалу. Перепалена цеглина характеризується розплавами та спученням, має бурий колір і як правило викривлена. Недопалена і перепалена цегла являється браком.

Після зовнішнього огляду цеглу вимірюють по довжині, ширині і товщині, а також визначають викривлення поверхонь ребер і довжину тріщин.

Лінійні розміри цегли і розміри тріщин перевіряють металевою лінійкою з точністю до 1 мм. Цегла одинарна повинна мати наступні розміри: довжину 250 мм, ширину 120 мм і товщину 65 мм; цегла модульна - довжину 250 мм, ширину 120 мм і товщину 88 мм.

Допустимі відхилення від цих розмірів для цегли не повинні перевищувати по довжині 5 мм, по ширині 4 мм, по товщині 3 мм.

Рис. 4.1. Вимірювання викривлення поверхні граней і ребер цегли

- металевий кутник; 2- металева лінійка; 3- цегла.

Цегла повинна мати форму прямокутного паралелепіпеда з прямими ребрами і кутами, чіткими гранями і рівними лицевими поверхнями.

Викривлення поверхонь і ребер, відбитість чи притупленість ребер і кутів визначають за допомогою металевого кутника і лінійки з точністю до 1 мм. В лабораторії цеглу вкладають на рівний стіл. До перевіряємої поверхні прикладають ребром металеву лінійку або трикутник, в такому напрямку, щоб виявити максимальне значення прогину поверхні. Максимальне значення зазору між ребром лінійки і перевіряємою поверхнею виробу, вимірюють спеціально виготовленими для цієї цілі калібрами. Результати вимірювань заносять в журнал    лабораторних    робіт    і    порівнюють    з    вимогами ДСТУ БВ.2.7-61:2008.

По зовнішньому вигляду і формі цегли допускають наступні відхилення:

- викривлення граней і ребер цегли – по постелі не більше 3 мм і  по ложку – не більше 4 мм;

- наскрізні тріщини на ложкових гранях (тобто на сторонах розміром 250х65 і 250х88 мм) на всю товщину цегли протяжністю по ширині цегли до 30 мм включно – не більше однієї (цегла має наскрізну тріщину протяжністю більше 30 мм, відноситься до половняку);

- відбитості чи притупленості ребер і кутів розміром по довжині ребра не більше 15 мм – не більше чотирьох.

- вапнякові включення (дутики), що викликають руйнування цегли, не допускаються.

Дослід №1. Оцінити відповідність ДСТУ Б В.2.7.-61-97 представлених зразків керамічної цегли за зовнішнім оглядом та обміром

Прилади та матеріали: кутник металевий, лінійка металева, штангенциркуль, набір зразків цегли, еталони нормально випаленої цегли.

Метод проведення досліду: прямих вимірювань.

Результати досліджень:

| № з/п | Показники якості цегли | Вимоги ДСТУ БВ.27- 61:2008 | Результати огляду та обміру |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Розміри, мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Довжина | ± 5 |  |  |  |  |  |
|  | Ширина | ± 4 |  |  |  |  |  |
|  | Товщина | ± 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Відхилення від прямолінійності граней і ребер, мм не більше: |  |  |  |  |  |  |
|  | За постелею | 3 |  |  |  |  |  |
|  | За ложком | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Відбитості кутів, в мм, шт. | Відбитості кутів завглибшки від 3 до 15 мм, шт., не |  |  |  |  |  |
|  |  | більше-4; більше |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 мм -2 шт |  |  |  |  |  |
| 4. | Відбитості ребер завглибшки …, шт. | не більше 3 мм і завдовжки і завдовжки від 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | до 15 мм-4; |  |  |  |  |  |
|  |  | більше 3 мм і |  |  |  |  |  |
|  |  | завдовжки більше |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 мм -2. |  |  |  |  |  |
| 5. | Тріщини завширшки більше 0,5 мм, протяжніс- тю до 30 мм за постелею, шт. не більше | Не більше 1 |  |  |  |  |  |
|  | На ложкових гранях |  |  |  |  |  |  |
|  | На поперечникових гранях |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Недопал або перепал | Не допускається |  |  |  |  |  |
| 7. | Вапнякові включення «дутики» | Не допускається |  |  |  |  |  |

Висновок: