Сплав це складна речовина, отримана сплавленням двох або більше компонентів, переважно металевих. Необхідною умовою для будь-якого методу виготовлення сплавів є взаємна дифузія атомів компонентів. Внаслідок такої взаємодії формуються структури у вигляді:

- твердого розчину заміщення або проникнення;

- хімічної сполуки;

- механічної суміші з різнорідних кристалів тощо.

Тверді розчини є кристалічними фазами змінного складу. За характером розподілу атомів розчиненої речовини в кристалічних ґратках розчинника розрізняють тверді розчини:

- заміщення;

- проникнення ;

- віднімання.

Твердий розчин заміщення це коли атоми розчиненого компонента В (рис. 5.1, а) заміщують частину атомів компонента-розчинника А в його кристалічній ґратці. Кількість заміщених атомів може змінюватись у широкому діапазоні.

Залежно від цього розрізняють тверді розчини з необмеженою і з обмеженою розчинністю. Якщо атоми одного компонента заміщує необмежена кількість (від 0 до 100 %) атомів іншого компонента, то утворюється необмежений твердий розчин заміщення. Для утворення такого розчину необхідно вибрати компоненти, в яких:

- однаковий тип елементарної кристалічної комірки;

- різниця розмірів атомних радіусів не перевищує 8...15 %;

- близька будова валентних атомних рівнів компонентів.

Рисунок 5.1 - Елементарна кристалічна комірка твердих розчинів заміщення (а) та проникнення (б): А - атом компонента-розчинника, В - атом розчиненого компонента

Якщо компоненти не відповідають переліченим вище вимогам, вони можуть утворювати обмежені тверді розчини заміщення. Тоді розчинність одного компонента в іншому буде зменшуватись зі збільшенням різниці атомних радіусів компонентів.

Тверді розчини бувають упорядковані та неупорядковані

Впорядковані тверді розчини порівняно з невпорядкованими характеризуються підвищеними твердістю, міцністю й електропровідністю, проте зниженою пластичністю.

Тверді розчини проникнення утворюються тоді, коли атоми розчиненого компонента В (див. рис. 5.1, б) можуть перебувати в міжатомних порожнинах просторової кристалічної ґратки компонента розчинника А.

Умовою для утворення твердого розчину проникнення є розмірний фактор у вигляді співвідношення:

- (7.1)

- - радіус прониклого атома неметалу; - радіус атома металу.

Тверді розчини проникнення бувають тільки обмеженими, концентрація розчиненого компонента в них практично не перевищує 2 %.

В металознавстві прийнято позначати компоненти великими літерами латинського алфавіту (А, В, С), тверді розчини - малими літерами грецького алфавіту (α, β, γ), а впорядковані тверді розчини - α', β', γ'.

Хімічна сполука найчастіше утворюється з елементів, які істотно відрізняються за будовою і властивостями. Співвідношення кількості атомів елементів, що входять до складу сполуки, строго визначене й виражається простою формулою (де А і В - хімічні елементи (компоненти), а m i n- прості цілі числа). Елементарна кристалічна комірка хімічної сполуки відмінна від кристалічних комірок компонентів, що її утворили .

На відміну від твердих розчинів, хімічні сполуки мають сталу температуру плавлення (дисоціації).

Механічна суміш складається із різнорідних кристалів. Така структура утворюється тоді, коли під час кристалізації сили взаємодії між однорідними атомами більші, ніж сили взаємодії між різнорідними атомами. Мікроструктура сплаву у вигляді механічної суміші складається зі зерен твердого розчину α та зерен твердого розчину β .

Діаграма стану це графічне зображення стану сплавів залежно від їх хімічного складу й температури. Вона повинна будуватися в координатах, що пов'язують концентрацію з температурою, і в цих координатах повинна містити лінії, які визначають зміни фаз в сплавах.

Побудову діаграми стану проводять в умовах, максимально близьких до рівноважних. Рівноважний стан характеризується мінімальною вільною енергією і виникає під час дуже повільного охолодження або нагрівання.

Правило фаз (Гіббса) виражає залежність між кількістю ступенів вільності С, компонентів К і фаз Ф, що перебувають у рівновазі, й у загальному вигляді описується рівнянням:

- С = К - Ф + 2 ,

- 2 - кількість зовнішніх змінних параметрів (температура й тиск).

Фаза це однорідна (гомогенна) частина сплаву, яка має певний хімічний склад, кристалічну будову (виняток становить рідкий стан) і властивості.

Система - це будь-яка речовина, що складається із компонента або сплаву заданого складу, чи сукупності нескінченно великої кількості сплавів, утворених певними компонентами. Система характеризується температурою і масовими частками компонентів. Система може бути простою і складною.

Компонент системи - це речовина, що утворює сплав. До компонентів належать хімічні елементи або стійкі хімічні сполуки.

У тих випадках, коли система проста і у всіх своїх точках знаходиться в однаковому фізичному стані (наприклад абсолютно чисте тверде залізо, або чиста рідка вода без навколишньої пари), система називається однорідною або гомогенною. У всіх же інших випадках, де зустрічаються тіла в різному фізичному стані або що настільки розрізняються хімічно, що ми можемо встановити між ними (фізичні) поверхні розділу, система називається неоднорідною або гетерогенною.

Правило фаз дає нам вказівку на те, яка кількість фаз може існувати в сплаві (системі) в умовах його рівноваги залежно від його складу, тобто присутніх в ньому компонентів створюючих систему, і від його температури і тиску. Це правило говорить, що в стані рівноваги системи може одночасно існувати тільки кінцева кількість фаз.

Ступінь вільності - кількість незалежних один від одного визначальних факторів рівноваги (концентрація, температура, тиск), які можна змінювати в певних межах без зміни кількості фаз.

Оскільки зміни атмосферного тиску практично не впливають на фазову рівновагу металевих сплавів, то одним із двох зовнішніх факторів (тиском) можна знехтувати й тоді рівняння (4.2) набуває такого вигляду:

- С = К + - Ф 1.