Термічна обробка сталі це процес її нагрівання до визначеної температури, витримування при цій температурі й подальше охолодження із заданою швидкістю з метою зміни структури та властивостей у бажаному напрямі.

Основні види термічної обробки: відпал, гартування, відпуск і старіння.

Відпал - вид термічної обробки, в результаті якого метали чи сплави здобувають структуру, близьку до рівноважної. Відпал викликає зміцнення металів і сплавів, що супроводжується збільшенням пластичності та зняттям залишкових напружень.

Гартування - вид термічної обробки, в результаті якого в металах і сплавах утвориться не рівноважна структура. Конструкційні та інструментальні сталі піддають гартуванню з метою зміцнення і підвищення твердості.

Відпуск і старіння це види термічної обробки, в результаті яких в попередньо загартованих сплавах відбуваються фазові перетворення, що наближають їх структуру до рівноважної.

Нормалізація є різновидом відпалу. При нормалізації, сталь також нагрівають вище температур фазових перетворень в твердому стані, але охолодження проводять на повітрі.

По величині залишкові напруги можуть досягати границі текучості. Для їх зменшення вироби нагрівають.

Рекристалізаційний відпал - нагрівання холодно-деформованих виробів вище температурної межі рекристалізації - Трек. Температура відпалу на 100200° вище Трек (межі рекристалізації).

Дифузійний відпал (гомогенізація) - довготривала витримка сплавів при високих температурах, в результаті якої зменшується лікваційна неоднорідність твердого розчину.

Дифузійний відпал сталевих злитків (виливків) проводять при температурах 11101130°С витримкою 20-50 годин, алюмінієвих злитків при Т=420520оС витримкою 20-30 годин.

При термічній обробці сталі спостерігаються чотири основні перетворення.

І. Перетворення перліту в аустеніт, що протікає вище точки А1 (рис. 6.1), вище температури стабільної рівноваги аустеніт-перліт.

- Feα + Fe3C→Feγ(C) або П→А.

ІІ. Перетворення аустеніта в перліт, яке відбувається нижче точки А1:

- Feγ(C) → Feα + Fe3C або А→П.

ІІІ. Перетворення аустеніта в мартенсит:

- Feγ(C) → Feα(С) або А→М.

ІV. Перетворення мартенсита в перліт, точніше в ферито-карбідну суміш:

- Feα(C) → Feα + Fe3C або М→П.

Зазначимо, що критичні температури цих перетворень позначають буквою А з певними індексами. Зокрема, температуру лінії РSК позначають через А1 і температури лінії SE - через А3, а температури лінії SE - через АСm. До названих позначень додають індекс с в разі охолодження або індекс r - при нагріванні, наприклад: АС1, АСm1, Аr3.

У сталях формується однофазова аустенітна структура, яка займає частину діаграми вище лінії GSE аж до лінії солідус.

Перехід перліту в аустеніт складається із двох частин: поліморфного перетворення Fеα (фериту) в Fеγ (аустеніт) та подальшого розчинення вуглецю цементиту в аустеніті. Поліморфне перетворення фериту в аустеніт закінчується порівняно швидко, а повне розчинення цементиту вимагає додаткового часу.

Після повного розпаду перліту вуглець нерівномірно розподілений в зернах аустеніту. Його більше там, де були пластинки (зерна) цементиту. Дифузія поступово вирівнює склад аустеніту.

Зародки майбутніх зерен аустеніту виникають у перлітних колоніях на границях між феритом й цементитом.

Розпад перліту супроводжується здрібненням зерен сталі. Їх розмір наприкінці перетворення перліту в аустеніт визначає величину початкового зерна аустеніту dA.

Спадково дрібнозернисті сталі такі, упродовж нагрівання яких до 950...1000 °С зерна незначно ростуть , а подальше підвищення температури інтенсифікує цей ріст.

Спадково грубозернисті сталі де зерна ростуть навіть після незначного перегріву . Ростові сприяють марганець і фосфор.

Дійсна величина зерна - це розмір зерна при кімнатній температурі, отриманий після тієї або іншої термообробки.

Перегрів характеризує температура початку інтенсивного росту зерна. Щоб усунути грубозернисту структуру, необхідно повторно нагріти сталь до меншої температури, ніж температура перегріву. Перепал сталі настає в оксидаційній атмосфері при температурах, близьких до лінії солідус. В результаті на границях зерен утворюються оксиди. Перепал зумовлює непоправне пошкодження сталі, це брак.

Якщо аустеніт А охолоджувати з підвищеною швидкістю, то він розпадається на феритно-цементитну суміш - перліт П при температурах, нижчих за критичну.

Перетворення аустеніту складається зі стадії зародження центрів нових фаз - фериту та цементиту й стадії подальшого їх росту. Магнітометричним методом можна будь-коли кількісно визначити ступінь перетворення аустеніту.