ВИСНОВОК

Термічна обробка сталі це процес її нагрівання до визначеної температури, витримування при цій температурі й подальше охолодження із заданою швидкістю з метою зміни структури та властивостей у бажаному напрямі.

Основні види термічної обробки: відпал, гартування, відпуск і старіння. Нормалізація є різновидом відпалу. Для зменшення залишкових напруг вироби нагрівають. Існують також рекристалізаційний та дифузійний відпал (гомогенізація).

При термічній обробці сталі спостерігаються чотири основні перетворення.

І. Перетворення перліту в аустеніт, що протікає вище точки А1

- Feα + Fe3C→Feγ(C) або П→А.

ІІ. Перетворення аустеніта в перліт, яке відбувається нижче точки А1:

- Feγ(C) → Feα + Fe3C або А→П.

ІІІ. Перетворення аустеніта в мартенсит:

- Feγ(C) → Feα(С) або А→М.

ІV. Перетворення мартенсита в перліт, точніше в ферито-карбідну суміш:

- Feα(C) → Feα + Fe3C або М→П.

Критичні температури цих перетворень позначають буквою А з певними індексами: температуру лінії РSК позначають через А1, температури лінії SE - через А3, температури лінії SE - через АСm. До названих позначень додають індекс с в разі охолодження або індекс r - при нагріванні, наприклад: АС1, АСm1, Аr3.

Перехід перліту в аустеніт складається із двох частин: поліморфного перетворення Fеα (фериту) в Fеγ (аустеніт) та подальшого розчинення вуглецю цементиту в аустеніті.

Зародки майбутніх зерен аустеніту виникають у перлітних колоніях на границях між феритом й цементитом. розпад перліту супроводжується здрібненням зерен сталі. Їх розмір наприкінці перетворення перліту в аустеніт визначає величину початкового зерна аустеніту dA Залежно від схильності зерен аустеніту до росту під час нагрівання сталі поділяють на спадково дрібнозернисті та спадково грубозернисті.

Дійсна величина зерна - це розмір зерна при кімнатній температурі, отриманий після тієї або іншої термообробки.

Необґрунтовано вибраний режим нагрівання може призвести до перегріву (можна усунути повторним наргіванням) або перепалу (браку) сталі.

Перетворення аустеніту складається зі стадії зародження центрів нових фаз - фериту та цементиту й стадії подальшого їх росту. Магнітометричним методом можна будь-коли кількісно визначити ступінь перетворення аустеніту (аустеніт - парамагнітний, а продукти розпаду - ферит і цементит - феромагнітні).

С-подібні криві - це лінії початку I і кінця II перетворення. Зліва від кривої початку перетворення маємо переохолоджений аустеніт А, справа від кривої кінця перетворення - продукти його розпаду: П - перліт, С - сорбіт, Т - тростит, а між кривими - разом аустеніт і продукти розпаду. нший для ступеня переохолодження Δ t= 150...200 °С, відрахованого від А1. Лінія Мп відповідає температурі початку, а лінія Мк - температурі кінця мартенситного перетворення.