## Slide 1: Класифікація та маркування конструкційних матеріалів, що застосовуються для виробництва заготовок деталей машин

## Slide 2: Класифікація сталей
Сталь
За призначенням
Конструкційні, машинобудівні й будівельні
Інструментальні (штампові, для ріжучого і вимірювального інструменту)
За хімічним складом
Вуглецеві
Сталі з особливими фізичними і хімічними властивостями
Леговані
За якісним складом
Звичайної якості
Якісні
Високої якості
Особли-во високої якості
За призначенням
За структурою
За вмістом вуглецю
Конструкційні
Інструментальні (нескладний інструмент)
Доевтектоїдні
Евтектоїдні
Заевтектоїдні
Маловуглецеві (0,025...0,25%С)
Середньовуглецеві (0,25...0,6%С)
Високовуглецеві (більше 0,6%С)
Низьколеговані (легувальних елементів менше 5%)
Середньолеговані (5…10%)
Високолеговані (понад 10%)

## Slide 3
Сталь звичайної якості – ВСт3кп
якість звичайна
ступінь розкислення
Може бути
кп – кипляча (один розкислювач),
сп – спокійна (три розкислювача),
пс – напівспокійна (два розкислювача)
Група гарантованих властивостей
А – механічних властивостей
(не ставиться);
Б – хімічного складу;
В – механічних властивостей і хімічного складу.
номер сталі – вміст вуглецю прямо не показує!
використовується для метизних виробів (гвинти, гайки, цвяхи), огорож, зварних невідповідальних конструкцій
Маркірування сталей звичайної якості

## Slide 4
Сталь якісна Сталь 10
вміст вуглецю (05-65)– соті частки – тут 0,1% С
ступінь розкислення (рідко) – якщо немає - спокійна
Може бути
кп – кипляча (один розкислювач),
сп – спокійна (три розкислювача),
пс – напівспокійна (два розкислювача)
сталь якісна
Якісну конструкційну сталь застосовують для осей, болтів, шатунів, колінчастих валів, шпинделів і т.д.
Маркірування якісних сталей

## Slide 5
Сталь інструментальна вуглецева У8А
інструментальна вуглецева
високоякісна (менший вміст:
≤0,03%S
та ≤0,03%Р)
вміст вуглецю - десяті частки відсотка вуглецю – тут 0,8% С
використовується для ріжучого інструмента, що працює при невиликих швидкостях різання без нагріву – теслярський інструмент, ножі, ручний інструмент по металу тощо.
Маркірування інструментальних вуглецевих сталей

## Slide 6
Сталь автоматна А 12
автоматна сталь – з підвищеним вмістом сірки - до 0,2% S та 0,15% Р)
можливий вміст свинцю для покращення оброблюваності різанням
АС12 – 0,12% С, ≤1% Pb
вміст вуглецю - соті частки відсотка вуглецю – тут 0,12% С
Ці сталі призначені для отримання деталей на верстатах-автоматах, коли процес автоматизовано, метал має добре різатись та стружка не заважати - бути ламкою
можливий вміст легувальних елементів, що підвищують властивості – елемент, його вміст у відстках
А12Г2– 0,12% С, 2% Mn
Маркірування автоматних сталей

## Slide 7: Класифікація легованих сталей
За призначенням леговані стали поділяють на сталі конструкційні і інструментальні, як і вуглецеві.
Легувальні елементи дозволяють отримувати термічно оброблені вироби більш складної форми. Термічна обробка дає можливість мати більшу міцність при менших перетинах (розмірах), а також експлуатувати виріб за більш високих температурах без втрати міцності (вуглецеві знеміцнюються вже при нагріві від 100 0С).
класифікуються за: структурою в рівновазі; хімічним складом; ступенем легованості, призначенням.
За ступенем легованості леговані сталі поділяють:
Низьколеговані – сума легувальних елементів – до 5%мас.
Середньолеговані – сума легувальних елементів – до 10%мас.
Високолеговані – сума легувальних елементів – більше 10%мас.

## Slide 8: Позначення легувальних елементів в сталях
Маркірування сталей і сплавів.
Леговані сталі.
% вуглецю
вміст легувальних елементів
якість
Схема маркірування легованих сталей
30Х2ГСА

## Slide 9: Маркірування і застосування легованих сталей.
Сталь легована конструкційна – 40ХГТР
легувальний елемент хром, марганець:
~1% Сr;
~1% Mn,
як що більше 1%, буде стояти цифра, що показує вміст цілих відсотків
легувальний елемент – бор ≤ 1%
(для бору, азоту вміст менше 1 % мас.)
сталь конструкційна:
вміст вуглецю указують двома або трьома цифрами, що означає соті частки відсотка.
Тут 0,4% С
використовується для конструкційних виробів, що мають володіти підвищеними властивостями – застосовуються, зазвичай, після термічної обробки
легувальний елемент – титан близько 1% мас.
якість сталі:
місце пусте, сталь якісна, або...*
стоїть А – високоякісна (* - високолеговані сталі за замовчуванням високоякісні)
стоїть ВД (ЕШ, ВІ) – особливовисокоякісна – буква позначає спосіб підвищення якості
Маркірування сталей і сплавів.
Леговані сталі.

## Slide 10
Сталь шарикопідшипникова – ШХ15
Виключення в маркіруванні конструкційних сталей
легувальний елемент хром:
вміст хрому указується в десятих відсотка, тут
~1,5% Сr
ШХ - сталь шарикопідшипникова:
вміст вуглецю , зазвичай, близько 1% С, тому не показується.
Шарикопідшипники використовується для деталей машин, що зазнають тертя – вони переводять тертя-ковзання в тертя-кочення.
Хром збільшує програтовуваність (здатність сприймати гартування на більшу глибину)
легувальні елементи, їхній вміст:
ШХ15С2 – додатково 2% Si
Маркірування сталей і сплавів. Леговані сталі

## Slide 11
Сталь магнітотверда – ЕХ3
Виключення в маркіруванні конструкційних сталей
легувальний елемент хром:
вміст хрому указується в цілих відсотках, тут
~3% Сr – чим вище хрому, тим більше прогартовуваність
Е - магнітотверда сталь, 1% С
Магнітотверді сталі застосовують для виготовлення постійних магнітів
Маркірування сталей і сплавів

## Slide 12
Сталь магнітом’яка – Э31
Виключення в маркіруванні конструкційних сталей
легувальний елемент кремній:
вміст кремнію указується в цілих відсотках, тут
~3% Si
Э - магнітом’яка сталь
Магнітом’які стали використовуються для роботи в змінних електромагнітних полях.
рівень електротехнічних властивостей – вище цифра – вищі властивості
Маркірування сталей і сплавів

## Slide 13
Сталь котлова – 12К
Виключення в маркіруванні конструкційних сталей
сталь котлова
вміст вуглецю:
тут 0,12% С
використовується для сосудів, арматури, що працюють під тиском при високих температурах
Маркірування сталей і сплавів

## Slide 14
Сталь ливарна – 20Л
Виключення в маркіруванні конструкційних сталей
сталь для виливків
вміст вуглецю:
тут 0, 2% С
Використовується для отримання деталей в спосіб литва. Має підвищений вміст кремнію, марганцю для підвищення ливарних властивостей.
Маркірування сталей і сплавів

## Slide 15
Сталь легована інструментальна – 3Х13
легувальний елемент хром:
~13% Сr
як що близько 1%, цифра не ставиться,
для бору, азоту вміст менший за 1% мас.
Азот, як що він є, вказується в середині марки!
сталь інструментальна:
вміст вуглецю указують однією цифрою, що означає десяті частки відсотка.
Тут 0,3% С
Як що цифри немає – близько 1% С.
Використовується для різальних інструментів складної форми, що працюють з підвищеними швидкостями різання, штампового інструмента гарячого і холодного штампування після термічної обробки (лег. елементи покращують здатність термічно оброблятися)
якість сталі:
місце пусте, сталь якісна, або...*
стоїть А – високоякісна (* - високолеговані сталі за замовчуванням високоякісні)
стоїть ВД (ЕШ, ВІ) – особливовисокоякісна – буква позначає спосіб підвищення якості
Правила маркірування інстр легованих сталей співпадають з конструкційними, за виключенням
Легована інструментальна сталь
Маркірування сталей і сплавів

## Slide 16
Сталь швидкорізальна – Р6М5
Виключення в маркіруванні інструментальних сталей
легувальний елемент молібден:
вміст легувальних елементів указується в цілих відсотках, тут
~5,0% Mo
В усіх швидкорізальних сталях є хрому близько 4 % та ванадію близько 2%
Р – на початку – швидкорізальна:
вміст вуглецю , зазвичай, близько 1% С, тому не показується.
Цифра - вміст вольфраму – 6% W
Швидкорізальні сталі для ріжучого інструменту дозволяє підвищити швидкість різання у декілька разів, а стійкість інструменту - в десятки разів (красностійкість 600...700°С) за наявності високої твердості (63...70 НRС) і зносостійкості інструменту.
швидкорізальна сталь, за замовчуванням, є високоякісною
Маркірування сталей і сплавів

## Slide 17
Сталь дослідна ЗИ904
Дослідні марки сталі
дослідна сталь
Скорочення заводу – розробника сталі:
З – Запоріжжя
Д – днепропетровськ
тощо
Дослідні марки сталі – сталі, розроблені на вказаних підприємствах, які не класифікуються ГОСТом і яким надано певний порядковий номер.
порядковий номер сталі
Маркірування сталей і сплавів

## Slide 18
Класифікація, маркірування і застосування чавунів
стан
вуглецю
форма
включень
графіту
структура
металевої
основи
хімічний
склад
технологія
отримання
призначення
білий
сірий
половинчастий
чавун сірий з пластинчастим графітом
високоміцний з кулястим графітом
ковкий з пластівчастим графітом
чавун з вермікулярним графітом
феритним
перлитним
ферито-перлитним
нелегований
легований.
звичні або немодифіковані чавуни
модифіковані чавуни
синтетичні чавуни
загального призначення
спеціального призначення
Маркірування сталей і сплавів.
Чавуни.

## Slide 19
чавун СЧ20
Чавуни
межа міцності в при розтягненні.
Тут 200 МПа
Сірий чавун – форма графітових включень - пластинчаста
Чавуни використовують для отримання заготівок в спосіб литва, що є більш технологічним способом для складних заготівок. В деяких випадках можуть конкурувати зі сталлю (ковкий, високоміцний чавун)
чавун ВЧ60-8
межа міцності в при розтягненні.
Тут в =600 МПа
Високоміцний чавун – форма графітових включень - куляста
відносне подоження, ,%
тут  = 8 %
чавун КЧ40-5
межа міцності в при розтягненні.
Тут в =400 МПа
Ковкий чавун – форма графітових включень - пластівчаста
відносне подоження, ,%
тут  = 5 %
Маркірування сталей і сплавів

## Slide 20
ТТ7К12
Т5К6
Класифікація, маркірування і застосування твердих сплавів
однокарбідні
двокарбідні
трикарбідні
безвольфрамові
ВК6
вміст кобальту 6%
однокарбідний сплав на основі карбіду вольфраму WC, якого 94%
вміст кобальту 6%
двокарбідний сплав на основі карбіду вольфраму WC та з карбідом титану TiC, тут:
5% TiC,
решта 89% WC
вміст кобальту 12%
трикарбідний сплав на основі карбіду вольфраму WC та з карбідом титану TiC, та карб. танталу – вказується сума. тут:
7% (TiC+TaC),
решта 81% WC
Пластинки з твердих сплавів мають HRA 86...92, володіють високою зносостійкістю і жаростійкістю (800...1000°С), що дозволяє вести обробку з швидкостями різання до 800 м/хв.
Кобальт виступає як звя'зуючая речовина.
ТН-20
дорогий карбід вольфраму замінений карбідом титану (основа),
замість кобальту використовують зв'язку нікелю та молібдену
КТС-1
ЦМ-332
мінералокераміка - на основі окису алюмінію Al2O3 – красностійкість 1200 °С і вище
Маркірування сталей і сплавів. Тверді сплави.

## Slide 21
АМц3
Д16
Класифікація, маркірування і застосування сплавів кольорових металів
Ливарні
Зміцнювані термічною
обробкою
АЛ2
номер сплаву (2...20)
алюмінієвий сплав для литва – система Al-Si (сілумін)
Алюмінієві
сплави
ковкі
Спечені
Високоміцні
АК6
номер сплаву (4...8)
алюмінієвий сплав для штампування – Al-Si-Mn-Mg
Деформовані
номер сплаву
деформований алюмінієвий сплав, зміцнений т/о – Al-Cu-Mg
номер сплаву
деформований алюмінієвий сплав, не зміцнений т/о – Al-Mn, Al-Mg
Не зміцнювані
термічною
обробкою
АМг3
САС3
спечений алюмінієвий сплав САС, САП, САВ
В95
високоміцний алюмінієвий сплав Аl-Сu-Мn
Є маркірування алюмінієвих сплавів сполученням цифр – не набуло розповсюдження.
Застосовують алюмінієві сплави у машинобудуванні, авіаційній, космічній техніці
номер сплаву
номер сплаву

## Slide 22: Позначення легувальних елементів кольорових сплавів
Маркірування сталей і сплавів

## Slide 23
МЛ7
ВТ7, ОТ6
ЛАЖ60–1–1
Класифікація, маркірування і застосування сплавів кольорових металів
бронзи
латуні
БрОЦСНЗ–7–5–1
Бр - бронза
3% Sn;
7% Zn;
5% Рb;
1,0% Ni;
решта – Cu
Бронза – ливарний матеріал з низьким коефіцієнтом тертя, високою твердістю тощо
Мідні
сплави
Титанові
сплави
Л – латунь
1% Al;
1 % Fe;
решта Zn.
60% Сu;
ВТ (ОТ) – титановий сплав
номер сплаву
Магнієві
сплави
магнієві
ливарні
сплави
магнієві
деформовані
сплави
МЛ- ливарний магнієвий сплав
номер
сплаву
МА3
МА- магнієвий деформований сплав
номер
сплаву
Латунь – в основному для отримання деталей деформуванням, також для литва
Титанові сплави застосовують як корозійностійкий, легкий і міцний матеріал. Магнієві сплави ще більш легші та міцніші

## Slide 24
ПОС70
ЦА4М1
Класифікація, маркірування і застосування сплавів кольорових металів
П - припій
70% Sn;
30% Рb;
Може бути без олова – мідно-цинкові ПМЦ, срібні ПСр,
Припій
Цинковий
сплав
Ц - цинковий сплав
4% Al,
1% Cu,
решта - Zn
Бабіти
Припій - метал або сплав, вживаний для зєднання заготівок і що має температуру плавління нижчу, аніж метал заготовок. Застосовують сплави на основі олова, свинцю, кадмію, міді, нікелю.
Б83
Б - бабіт
83% Sn,
решта – сурьма та мідь
Бабіт - антифрикційний сплав на основі олова або свинцю, що як шар залитий або напилений по корпусу вкладиша підшипника ковзання.
Цинкові сплави, в першу чергу, використовують як антифрикційні