## 1. Властивості міді

Мідь за обсягами світового виробництва посідає серед кольорових металів друге місце після алюмінію. ЇЇ широко використовують у чистому вигляді як провідниковий матеріал, а у вигляді сплавів - як конструкційний.

Мідь - метал рожево-червонуватого кольору, має елементарну кристалічну комірку у вигляді гранецентрованого куба з параметром а = 0,3608 нм. Густина міді γ = 8940 кг/м3, температура плавлення tn - 1083 °С.

Порівняно з алюмінієм мідь характеризується вищими електро- та теплопровідністю, доброю тривкістю до корозії на повітрі, у прісній та морській воді, а також у багатьох хімічних середовищах. Її легко обробляти тиском, паяти і зварювати, проте вона має невисокі ливарні властивості й погану оброблюваність різанням. За електро- й теплопровідністю мідь стоїть на другому місці після срібла. З огляду на низьку границю текучості й порівняно високу вартість мідь у конструкціях майже не застосовується.

Механічні й технологічні властивості міді помітно знижують шкідливі домішки - вісмут, свинець, сірка й кисень. Вісмут і свинець практично не розчиняються в міді й утворюють з нею легкоплавкі евтектики, які, розміщуючись на границях зерен, призводять до руйнування міді під час її гарячої обробки тиском. Тому масова частка вісмуту в міді не повинна перевищувати 0,002 %, а свинцю - 0,005 %. У свою чергу сірка й кисень погіршують пластичність міді, утворюючи на границях зерен крихкі евтектики.

## 2. Сплави міді

До найпоширеніших сплавів міді належать латуні та бронзи. Легують мідь цинком, оловом, алюмінієм, кремнієм, марганцем, нікелем, берилієм та ін. Ці елементи підвищують твердість і міцність мідних сплавів, практично не знижуючи пластичність, а окремі з них (Zn, Sn, А1) навіть підвищують її. Алюміній, марганець і олово поліпшують корозійну тривкість, окрім цього олово, кремній і марганець у певних концентраціях підвищують антифрикційні властивості сплавів міді. Залізо сприяє здрібненню зерна, а кремній підвищує ливарні властивості сплавів. Пластичність багатьох однофазових мідних сплавів дуже висока, а міцність у рівноважному стані (σв = 250...550 МПа) нижча порівняно зі сталями. Винятком щодо міцності може бути берилієва бронза, зміцнена термообробкою.

Легувальні елементи в сплавах міді позначають літерами:

- А - алюміній,

- Б - берилій,

- Ж - залізо,

- К - кремній,

- Мц - марганець,

- Н - нікель,

- О - олово,

- С - свинець,

- Ф - фосфор,

- Ц - цинк.

За технологічною ознакою розрізняють деформівні та ливарні сплави міді.

## 3. Латуні

Латуні це дво- або багатокомпонентні сплави міді, в яких основним легувальним компонентом є цинк. Двокомпонентні латуні системи Сu-Zn зараховуються як прості латуні, а багатокомпонентні, що крім цинку містять ще й інші елементи, - як спеціальні латуні. Завдяки поєднанню добрих технологічних і непоганих механічних властивостей латуні найбільш поширені серед сплавів міді.

Структура простих латуней у рівноважному стані описується діаграмою системи Сu-Zn. Оскільки в промислових латунях масова частка цинку не перевищує 45 %, то розглянемо лише ліву частину діаграми (рис. 30.1), яка складається з двох діаграм з перитектичним перетворенням.

Фази системи Сu-Zn: рідкий розчин Р, тверді розчини α, β (або β') і γ (або γ').

α-твердий розчин цинку в міді з коміркою ГЦК характеризується граничною розчинністю цинку 39 %. β-твердий розчин на базі сполуки СuZn з кристалічною коміркою ОЦК і β'-твердий розчин на базі сполуки СuZn з упорядкованим розташуванням атомів у ОЦК, яке існує до температур 454...468 °С. Вище від зазначених температур атоми β-розчину не впорядковані.

Рисунок 30.1 - Діаграма стану Сu-Zn

Фаза β' на відміну від β значно твердіша й крихкіша, γ-твердий розчин на базі сполуки Сu6Zn8 зі складною кристалічною будовою, γ'-твердий розчин відрізняється від γ-твердого розчину упорядкованим розташуванням атомів, яке зберігається до температури 270 °С.

Марки латуней позначають літерою Л (латунь), після якої для простих латуней ставлять числа, що відповідають масовій частці міді - Л96, Л90, Л85, Л80. Наприклад, в латуні марки Л85 середня масова частка міді 85 %, решта - цинк. Маркуючи спеціальні латуні, на початку теж ставлять літеру Л, після якої йдуть літери, що позначають легувальні елементи й числа після них відповідають середній масовій частці у відсотках відповідних елементів. Зокрема, в латуні марки ЛЦ40МцЗА маємо 40 % цинку (Ц), 3 % марганцю (Мц) і 1 % алюмінію (А), решта - 56 % міді.

Деформівні латуні це однофазові (α)- і двофазові (α+ β" )-латуні. Маючи дуже високу пластичність, однофазові латуні легко обробляються тиском і в холодному, і в гарячому стані.

Із однофазових деформівних α-латуней обробкою тиском у холодному стані виготовляють гільзи патронів (Л68, Л70), трубки теплообмінників (Л70), прутки, дріт, стрічки. Однофазові латуні з вмістом міді понад 90 % мають колір золота й використовуються для ювелірних і декоративних виробів.

Менш пластичні в холодному стані двофазові (α + β' )-латуні - прості й спеціальні - рекомендують обробляти тиском у гарячому стані при температурах понад 700 °С.

Ливарні латуні використовують переважно спеціальні латуні. Вони характеризуються значною рідкоплинністю, малою схильністю до ліквації й добрими антифрикційними властивостями. З ливарних латуней виготовляють арматуру (ЛЦ40С), лопатки гребних гвинтів (ЛЦ40МЗЖ), гайки, вінці черв'ячних коліс (ЛЦ23А6ЖЗМц2), шестерні (ЛЦ16К4) і втулки підшипників (ЛЦ38Мц2С2).

## 4. Бронзи

Бронзи це дво- або багатокомпонентні сплави міді з оловом, алюмінієм, свинцем, берилієм, кремнієм, хромом або іншими компонентами, серед яких цинк не є основним. Серед бронз найпоширеніші багатокомпонентні й значно рідше трапляються двокомпонентні бронзи. Залежно від назви основного легувального компонента бронзи поділяють на олов'яні, алюмінієві, кремнієві, свинцеві, берилієві та ін.

Олов'яні бронзи - найстаріші серед металевих сплавів, основний легуючий елемент - олово. Структура двокомпонентних олов'яних бронз у рівноважному стані визначається діаграмою Сu-Sn. Фази системи: рідкий розчин Р, тверді розчини α, β, γ, δ і ε.

α-твердий розчин олова в міді з ГЦК коміркою має максимальну граничну розчинність 15,8 % олова при температурах 520... 586 °С. Зі зниженням температури від 520 °С до кімнатної розчинність олова в міді поступово зменшується, δ-твердий розчин утворюється на базі сполуки Сu5Sn. δ-твердий розчин на базі Сu31Sn8 зі складною кубічною коміркою дуже твердий і крихкий; його наявність у структурі зумовлює раптовий спад пластичності бронзи, γ-твердий розчин утворюється на базі хімічної сполуки з оловом, природа якої остаточно не визначена, ε-твердий розчин - на базі Сu3Sn.

При температурі 586 °С β-фаза евтектоїдно перетворюється з утворенням α- і γ-фаз. При температурі 520 °С відбувається друге евтектоїдне перетворення: твердий розчин γ розпадається нa фази α + δ. При температурі 350 °С δ-фаза розпадається на δ-фaзу і ε -фазу (третє евтектоїдне перетворення).

Двокомпонентні олов'яні бронзи мають підвищену схильність до ліквідації, низьку рідкоплинність й розсіяну пористість, проте вони характеризуються дуже низькою лінійною усадкою (0,8 %) й добрими корозійнотривкими властивостями. Ці бронзи дорогі. Щоб здешевити олов'яні бронзи й поліпшити технологічні та механічні властивості, їх додатково легують цинком, свинцем, нікелем і фосфором.

Оскільки цинк дешевший не лише від олова, але й від міді, його вводять у великих кількостях, але не більше його розчинності в α -фазі.

Нікель сприяє здрібненню зерна, збільшує міцність та пластичність й підвищує корозійну тривкість бронз.

Свинець знижує механічні властивості, проте підвищує щільність виливків, поліпшує антифрикційні властивості й оброблюваність різанням.

Фосфор підвищує міцність і рідкоплинність бронз.

Бронзи маркують літерами Бр (бронза), за якими проставляють літери, що показують, які компоненти, крім міді, входять до складу бронзи. Числа відповідають середній масовій частці відповідних легувальних елементів. Наприклад, бронза марки БрОФ10-1 містить 10 % олова (О), 1 % фосфору (Ф), а решта 89 % - мідь.

Розрізняють деформівні й ливарні олов'яні бронзи.

Деформівні олов'яні бронзи мають до 8 % олова, 5 % цинку, 4,5 % свинцю та 0,35 % фосфору. Щоб забезпечити добру пластичність, масова частка олова в деформованих бронзах не повинна перевищувати 6 %. Вироби з таких бронз (стрічки, прутки, дріт) постачають у нагартованому (твердому) й відпаленому (м'якому) стані. Відпалюють при температурі 700...750 °С, щоб наблизити структуру до рівноважної. Структура відпаленої бронзи - однофазова (α-фаза).

Ливарні олов'яні бронзи бронзи мають низьку пластичність, з підвищенням вмісту олова до 9...11 % в нерівноважній структурі з'являється крихка δ-фаза, яка істотно знижує пластичність. Додавання до ливарних бронз цинку й свинцю підвищує їх рідкоплинність. З литих бронз виготовляють переважно арматуру, а також деталі, що працюють в умовах тертя (втулки, вкладки підшипників, вінці черв'ячних коліс).

Алюмінієві бронзи (основний легуючий елемент алюміній) характеризуються високою рідкоплинністю, добрими механічними властивостями й корозійною тривкістю, проте вони мають дещо більшу усадку порівняно з олов'яними бронзами. Двокомпонентні однофазові бронзи (БрА5, БрА7) найкраще поєднують міцність і пластичність. Вони належать до деформованих бронз. З бронзи БрА5 штампуванням виготовляють медалі, розмінні монети й деталі хімічного машинобудування. До недоліків двокомпонентних алюмінієвих бронз зараховують підвищену усадку, схильність до насичення газами й до утворення оксидів під час розплавлення, а також низьку здатність до паяння. Перелічені недоліки можна значною мірою усунути, легуючи бронзу залізом, марганцем і нікелем.

Кремнієві бронзи (основний легуючий елемент кремній) служать замінниками олов'яних. Порівняно з олов'яними вони характеризуються вищою корозійною тривкістю, кращими механічними властивостями й щільністю виливків. Проте з огляду на підвищену усадку й схильність до поглинання газів ливарні властивості кремнієвих бронз гірші, ніж олов'яних і алюмінієвих. Кремнієві бронзи легко обробляються тиском і різанням, добре зварюються, мають високі антифрикційні властивості. Вони містять до 3,5 % кремнію. Коли вміст кремнію менше 3 %, структура двокомпонентних кремнієвих бронз у рівноважному стані складається з α -твердого розчину кремнію в міді, а коли понад 3 %, в структурі з'являється крихка й тверда γ-фаза.

Двокомпонентні сплави ситеми Сu-Sі не застосовуються в промисловості. Легуючи їх марганцем і нікелем, можна поліпшити антикорозійні й механічні властивості. Марганець, обмежено розчиняючись в а-твердому розчині, зміцнює його. Кремнієві бронзи рідко застосовують як ливарні сплави. Ці бронзи постачають переважно у вигляді стрічок, прутків і дроту. З них виготовляють пружини, напрямні втулки, деталі для хімічного машинобудування, що працюють при температурі до 500 °С.

Берилієві бронзи (основний легуючий елемент берілій) поєднують високу міцність, пружність, корозійну тривкість, добру електро- й теплопровідність; вони легко зварюються й обробляються різанням. Зі зниженням температури розчинність берилію в міді зменшується від 2,7 % при 866 °С до ~ 0,2 % при 300 °С, що створює передумову для гартування бронзи. Берилієві бронзи додатково легують нікелем й титаном. Нікель зменшує критичну швидкість охолодження і підвищує жароміцність, а титан сприяє додатковому зміцненню за рахунок сполук ТіВе2 і Сu3Ті. Берилієві бронзи належать до дисперснотвердіючих сплавів. Унаслідок гартування у воді від температури 800 °С утворюється пересичений твердий розчин берилію в міді. Під час штучного старіння з пересиченого розчину виділяються дрібнодисперсні частинки зміцнювальної γ-фази (СuВе). Границя міцності бронзи Бр Б2 (~ 2 % берилію) після гартування й штучного старіння становить 120 НВ, а відносне видовження δ - до 5 %. Попередньо наклепана бронза зміцнюється ще сильніше. Берилієві бронзи дорогі. Тому з них виготовляють відповідальні деталі авіаційних приладів - мембрани, пружини, пружинні контакти й ударні інструменти, що працюють у вибухонебезпечних умовах.

Свинцева бронза (основний легуючий елемент свинець) - добрий антифрикційний матеріал з високою теплопровідністю, проте з низькими механічними та технологічними властивостями. Завдяки високій теплопровідності теплота, що виникає під час тертя, легко відводиться у зовнішнє середовище. Серед свинцевих бронз широко відома марка БрС 30, з якої виготовляють підшипники ковзання для роботи в умовах підвищеного тиску й великих швидкостей. Сланець практично не розчиняється в міді, йому властива ліквація за густиною. Щоб не допустити істотної структурної неоднорідності, рідку бронзу перед кристалізацією інтенсивно перемішують і швидко охолоджують. Після кристалізації структура бронзи складається з кристалів міді та вкраплень свинця. Легування свинцевої бронзи нікелем і оловом, які розчиняються в міді, поліпшує механічні й антикорозійні властивості.