Теоретичні відомості

Відповідаючи на ці запитання, треба засвоїти основні класи чавунів, сталей, кольорових сплавів, неметалевих матеріалів, розібратися з їх маркіруванням,

У машинобудуванні використовують чавуни, які мають в структурі графіт, і вони розділяються на сірі, ковкі і високоміцні в залежності від геометричної форми присутнього в них графіту. Форма графіту впливає на механічні та експлуатаційні властивості чавунів. Сам по собі графіт є м'яка і неміцна, фаза, тому сірі чавуни, у яких графіт присутній у вигляді пластин, мають найменшу міцність; а високоміцні чавуни, де графіт кулевидної форми, мають найбільшу міцність; ковкі чавуни характеризуються наявністю графіту хлоп'євидної форми і мають проміжну міцність. Властивості чавунів залежать також і від структури їх металевої основи, за металевою основою чавуни поділяються на перлітні, феритні та ферито - перлітні.

Треба засвоїти принцип маркірування чавунів: до марки входять літери, що позначають клас чавунів (СЧ - сірий чавун; КЧ - ковкий чавун, ВЧ - високоміцний чавун), а також числа, які вказують на середні значення їхніх механічних властивостей, а саме - границі міцності при розтягненні і відносного подовження у ковких та високоміцних чавунах; границі міцності при розтягненні і границі міцності при випробуванні на вигин у сірих чавунах. Треба чітко уявляти собі умови отримання того чи іншого класу чавунів.

Вивчаючи розділ вуглецевих сталей, треба перш за все зрозуміти, що за призначенням вони діляться на конструкційні, Інструментальні і особливого призначення.

Інструментальні сталі повинні мати високу твердість, міцність, різальні властивості, зносостійкість, тому ці сталі заевтектоїдного і евтектоїдного класів, в них підвищений вміст вуглецю (0.7 -1.3%), в сталях з вуглецем більше 0.8% присутній вторинний цементит, тобто тверда фаза, яка сприяє отриманню необхідних для інструменту властивостей. Маркіруються ці сталі літерою «У» і числом, яке показує вміст в сталі вуглецю в десятих долях відсотка, наприклад, сталь У9 містить 0.9%> вуглецю. Всього існує сім марок інструментальних вуглецевих сталей - від У7 до У13. Термічна обробка цих сталей складається, як правило, з неповного гарту та низького відпуску, після чого сталь має структуру мартенситу відпуску з карбідами (сталі У7 і У8 мають структуру троститу відпуску, бо до них застосовують більш високі температури відпуску).

Конструкційні вуглецеві сталі - це сталі за вмістом вуглецю доевтектоїдного і евтектоїдного класу, тобто вони містять вуглецю менше ніж інструментальні сталі. Ці сталі розділяються в залежності від вмісту шкідливих домішок і неметалевих включень на сталі звичайної якості і якісні. Сталі, звичайної якості маркіруються літерами «Ст», за якими стоїть умовний номер марки (СтО; Ст І: ...; Ст6), який не дає безпосередньої інформації про хімічний склад сталі, але чим більше цей номер, тим більшеє сталі вуглецю і тим більше її міцність (δβ; δ0,2) і нижче пластичність (д; Ч/). Ці сталі діляться на три групи в залежності від того, до яких їхніх властивостей висуваються вимоги: в сталях групи А нормовані механічні властивості, в сталях групи Б - хімічний склад, а в сталях групи В нормовані і механічні властивості, і хімічний склад. Якщо сталь відноситься до групи Б або В, то перед її маркою ставлять відповідно літеру Б або В, наприклад ВСтЗ. Перед маркою сталі групи А додаткову літеру не ставлять. В марці може бути вказаний рівень розкисленості сталі: сп - спокійна сталь, пс - напівспокійна. кп - кипляча сталь; наприклад БСт4сп.

Вуглецеві конструкційні якісні сталі маркіруються числом, яке вказує на вміст в сталі вуглецю в сотих долях відсотка. Це марки 08; 10; 15; 20; ... ; 75; 80: 85. В цих сталях можливий підвищений вміст марганцю (-1%), в цьому разі в марці присутня літера Г, яка позначає марганець.

Для отримання сталей з підвищеними або покращеними властивостями в них під час виплавки додатково вводять певні хімічні елементи, які звуться легуючими (основні - , N1, Зі, Мп), а такі сталі звуться легованими Кожний хімічний елемент в марці сталі позначається певною літерою, за якою стоїть число, яке вказує на вміст цього елементу в цілих відсотках. Якщо число за літерою відсутнє, то це означає, що цього елементу в сталі приблизно 1-1,5%о. Число попереду марки вказує в легованих сталях на вміст вуглецю в сотих долях відсотка, якщо число двозначне, і в десятих долях, якщо число однозначне.

Треба з'ясувати для себе вплив легуючих елементів на структуру сталей, положення критичних температур, властивості тощо. Ферит і аустеніт в цих сталях стають легованими внаслідок чого їхні властивості змінюються, а якщо вміст легуючого елементу перевищує його розчинність в фериті або аустеніті, то утворюються хімічні СПОЛУКИ між легуючим елементом та залізом або іншими елементами. Легуючі елементи змінюють критичні температури фазових перетворень в сталях, можуть поширювати області існування фериту або аустеніту. За структурою в нормалізованому стані леговані сталі поділяються на п'ять класів: перлітний, мартенситний, аустенітний, феритний, карбідний. За сумарним вмістом легуючих елементів в сталі їх розділяють на низьколеговані (менше 2,5%о), середньолеговані (2,5-10%), високолеговані (більше 10%). За призначенням їх розділяють на конструкційні, інструментальні і з особливими властивостями. Крім того в залежності від наявності у складі марки того чи іншого легуючого елементу, їх називають хромистими, хромонікелевими, тощо.

Необхідно вивчити основні групи легованих сталей, їх основні властивості, зрозуміти, за яким принципом вони об'єднані в ту чи іншу групу, якими основними елементами вони леговані, які види термічної обробки до них застосовують, з'ясувати для себе їх використання на залізничному транспорті.

Так. наприклад, цементовані сталі (тобто до яких застосовують вид хіміко-термічної обробки цементацію) мають незначний вміст вуглецю (0.1 -0.25%), а внаслідок цементації вміст вуглецю у поверхневому шарі деталі значно підвищується (до евтектоїдного та заевтектоїдного рівня), що робить цей поверхневий шар після гартування та низького відпуску твердим (НК.С 58-62) при збереженні м'якої (НЯС 30-40), але міцної серцевини деталі. Використовуючи знання, отриманні при вивченні розділу термічної обробки сталей, треба вміти зробити висновок, з яких саме фаз складатиметься структура поверхневого та серединного шарів деталі. Приклади цих сталей: 15Х; 20Х: 12ХНЗА; 20ХНЗА; 18ХГТ; 25ХГМ; 18Х2Н4ВА та ін.

Поліпшувані сталі, мають вміст вуглецю 0.3-0.5% (ЗОХ; 40Х; 50Х; ЗОГ; 40Г; 40Г2; ЗОХНЗА; 40ХН; ЗОХГС та ін.), а звуться вони поліпшуваними тому, що до них застосовують вид термічної обробки поліпшення, який складається з гарту (від 820-880°С в масло або у воду) і високого відпуску (550-650°С).

З конструкційних низько легованих низьковуглецевих сталей у вагонобудівництві широко застосовують сталі марок 09Г2С, 10ХСНД, які добре зварюються і мають досить високу міцність, корозійну стійкість.

Пружні властивості сталей поліпшуються введенням в них кремнію та марганцю, тому ресорно-пружинні сталі, як правило, містять ці елементи, а вміст вуглецю в них становить 0.5-0.7%. Пружини і листові ресори ходових частин локомотивів і візків вагонів виготовляють з кремнистих сталей 55С2 і 60С2, до яких застосовують гарт з відпуском на тростит.

Інструментальні леговані сталі, також як і вуглецеві, мають підвищений у порівнянні з конструкційними сталями вміст вуглецю, з них виготовляють різальний, вимірювальний та ударно-штамповий інструмент.

Більшість сталей для різального інструменту, який використовують для різання м'яких матеріалів з невеликими швидкостями (розігрів <200-250°С), як основний легуючий елемент містять хром, їх термічна обробка - це гарт з низьким відпуском. До цієї групи належать сталі ІІХ; 13Х; 9ХС; ХВСГ; ХВГ; X; В2Ф та ін., вміст вуглецю в них наведений у десятих долях відсотка.

Сталі, з яких виготовляють інструмент для різання з високими швидкостями, тобто теплостійкі (розігрів кромки Інструменту до 600-620°С) звуться швидкорізальними. Високу твердість, різальні властивості цих сталей забезпечує дрібногольчастий мартенсит і карбіди. Ці сталі належать до карбідного класу. Основні легуючі елементи в них - це IV, Мо, V, Со, які майже повністю знаходяться у карбідах. Маркування їх починається з літери «Р», перше за нею число вказує на вміст вольфраму в цілих відсотках, а далі стоять літери, які позначають інші легуючі елементи (їхнє позначення таке ж, як в інших легованих сталях) і вміст у відсотках цих елементів. Термічна обробка цих сталей - це гарт з температур вище 1200°С (отримують структуру високолегованого мартенситу з карбідами і залишковим аустенітом) і високий відпуск при 550-570°С (він призводить до перетворення залишкового аустеніту в мартенсит і до часткового виділення з мартенситу карбідів). Приклади цих сталей: Р18; Р6М5; Р6МЗ; Р6М5К5; Р9К5; Р9Ф5 та ін.

Сталі для вимірювального інструменту повинні мати високу твердість, зносостійкість, забезпечувати постійність розмірів інструменту, тому це найчастіше високовуглецеві хромисті сталі, такі як сталі X: ХВГ; 12X1 та ін. Для Інструменту з цих сталей здійснюють гарт (840-860°С) з низьким відпуском.

Штампові сталі використовують для виготовлення штампів і вони поділяються на сталі для деформування в холодному і гарячому стані. Основні вимоги до штампових сталей становлять висока твердість, зносостійкість, міцність, достатня в'язкість, а для сталей, з яких виготовляють гарячі штампи, додаються вимоги зберігати високі механічні властивості при підвищених температурах, а також окалиностійкість, теплопровідність. Приклади сталей для холодних штампів - Х12ФІ, Х12М, Х6ВФ, 4ХВ2С та ін., сталі для гарячих штампів - 5ХНМ, 5ХГМ, ЗХ2В8Ф, 4X3 ВМФ та ін., тобто основними легуючими елементами в них є Сr; Мо; W; V. їх термообробка складається з гарту та відпуску.

Сталі і сплави з особливими властивостями - це, в основному, високолеговані, високоякісні сталі та сплави, основні з них це зносостійкі, нержавіючі, жаростійкі, жароміцні.

Із зносостійких сталей на залізничному транспорті широко використовують високомарганцеву ливарну аустенітну сталь ПОГІЗЛ, вона має високу в'язкість і схильність до поверхневого наклепу, який сприяє зносостійкості. Для розчинення карбідів, які виділяються по границях зерен під час кристалізації металу і знижують міцність і в'язкість сталі, ливарні вироби гартують від 1050-1100°С в воду.

До зносостійких належать шарикопідшипникові сталі (ШХ9; ШХ15: ШХ15ГС та ін.). Вони мають високу твердість, зносостійкість і опір контактній втомі. До них застосовують гарт (~850°С) і відпуск (150-170°С).

Нержавіючі сталі мають високий опір хімічному та електрохімічному руйнуванню, яке виникає при взаємодії металу з зовнішньою середою (повітря, річкова або морська вода, розчини кислот, солей та ін.) при кімнатній та підвищених температурах. Основним легуючим елементом нержавіючих сталей є хром (>12) який утворює на поверхні металу захисну окисну плівку, яка й захищає метал від корозії. Це такі сталі, як 08X13; 12X17; 08Х18Н10;08Х18Н10Т та ін.

Жаростійкі сталі містять хрому не менше 23% і плівка окисів захищає метал від корозії в середовищі кисню і пічних газів при температурі до 1000°С. Підвищують жаростійкість також АІ і Зі, які утворюють захисні плівки А1203 і 8і02. Це такі сталі як 15Х25Т, 20X2ЗН18, Х23Ю5Гта ін.

Жароміцні сталі зберігають достатньо високу міцність і окалиностійкість при високих температурах. Приклади цих сталей: 12ХМФ; 40Х10С2М; 15Х12ВНМФ та ін. Це в основному хромонікелеві сталі, сталі з добавками тугоплавких елементів IV, Мо. Ті, В, N5.

Необхідно засвоїти основні види кольорових сплавів. Сплави на основі міді - це латуні І бронзи.

Латуні - це сплави міді з цинком, які можуть бути подвійні (тільки мідь із цинком) і складні (мідь, цинк та інші легуючі елементи).

Бронзи - сплави міді з різними елементами, в ряді яких може бути й цинк, але сумісно з іншими елементами. Латуні маркіруються літерою Л та іншими, які умовно позначають певний легуючий елемент, за літерами йдуть числа, перше з яких вказує на вміст міді в цілих відсотках, а наступні - вміст легуючих елементів в тій послідовності, в якій вони позначені в марці, цинк визначається як залишок від 100%, наприклад, латунь ЛМцЖ52-4-1 містить 52% Сu; 4% Ми; 1% Fе; залишок - 43% Iп (100-52-4-1=43). Бронзи маркіруються літерами Ер, за якими  йдуть  інші  літери,  які  позначують легуючі елементи (їх позначення співпадає з позначеннями, прийнятими для латуней), а далі йдуть числа, що вказують на відсотковий вміст легуючих елементів у тій послідовності, в якій вони зазначені в марці, наприклад, бронза БрОЦС4-4-2.5 містить 4% Sп; 4% Zn; 2,5% Рb; залишок - СМ (89,5%).

Необхідно засвоїти основні відомості про алюмінієві сплави, основними з яких є ливарні сплави АІ-Si (сілуміни), сплави АІ-Си, А1-Мg та ін.; а також сплави, які деформуються - це сплави АІ-Си-Мg (дюралюміни), сплави АІ-Мп, сплави авіаль та ін.

Слід засвоїти основні класи неметалевих матеріалів, основою яких є полімери, тобто речовини, що складаються з макромолекул. Макромолекули полімера являють собою ланцюжки з окремих чистин, при чому довжина ланцюжка в тисячі разів перевищує її поперечний переріз. До полімерів належать пластмаси, смоли, гумка, клеї, лакофарбові матеріали тощо. Треба знати їх основні властивості, структуру, методи отримання. Треба з'ясувати для себе їхні експлуатаційні властивості, зрозуміти мету їх використання. Треба зрозуміти роль захисних покриттів металевих і неметалевих матеріалів, як засіб боротьби з корозією на залізничному транспорті.

Відповідаючи на запитання цього розділу, треба звертати особливу увагу залежності властивостей матеріалів від їх хімічного складу, структури, яка для багатьох матеріалів остаточно формується термічною обробкою. Обґрунтовуючи застосування матеріалів, зокрема на залізничному транспорті, треба виходити перед усе з їхніх властивостей.

Приклад розшифровки марок конструкційних матеріалів

ЛАЖ60-1-1 - латунь, яка містить

60%Си;

1%АІ;

1%Ре; залишок становитьZп=100%-(60+ 1 + 1)% =38%;

ВЧ40-10 - високоміцний чавун, який має такі механічні властивості - границю міцності при розтягненні (середнє значення) δв=40кг/мм2 (400МПа);

відносне подовження (середнє значення) δ=10%; графіт у високоміцних чавунах має кулевидну форму;

БСт2сп - сталь вуглецева конструкційна звичайної якості групи Б;

сп - спокійна (ступінь розкисненості);

2 - це умовний номер марки;   сталі групи Б поставляються з гарантованим хімічним складом;

БСт2сп містить 0,09-0,15%С;   0,25-0,5%Мп;    <0,07%Sі.

За вмістом вуглецю ця сталь відноситься до доевтектоїдного класу.

Доцільно наводити й іншу відому вам інформацію про марку сплаву, наприклад, про її застосування.

Завдання для виконання практичної роботи

Розшифруйте марки наведених металевих сплавів, дайте всю інформацію, що є зрозумілою для вас з позначення марки.

/.   Р18;Х12Ф1;   Л90;   20; ЛЖМц59-'І-1;   СЧ 12-28;   БрОЦ4-3

- 50;   КЧЗЗ-8;   БрОФ6,5-0,15;   15Л;   15ХСНД;   Л62;   ВСтЗсп

- 20ГЛ;У7;   ЛАЖ60-1-1;   Ст4кп;   БрОЦС4-4-2,5; СЧ 33-52; 12ХНЗА

- І8ХГТ;   ВЧ45-5;   25Л;   ЛМцЖ 52-4-1;   СтЗкл; БрКМц 3-1; СЧ28-48

- КЧ56-4;   X18Н10;   У10;   ЛКС80-3-3;   20Л;   БрАЖ9-4;   БСт5пс

- 25;   ШХ15;   Р6М5;   ЛС59-1;   ХВГ;   БрА5;   ВЧ 60-2;

7.	ВЧ40-10;   70СЗА;   20Л; Л59,   БрОЦ4-3; 12X13;   У7

- 20ГФЛ,   СЧ 21-40;   ЛК80-3;   У11;   БСт5пс;   Л62;   БрОС8-12;

- КЧЗЗ-8;   ВСтЗсп;   40X13;   БрАЖ9-4;   Л70;   ЛАЖ60-1-1;   У7 15;   Х12Ф1;   ВЧ 50-1,5;   ПЗЛ;   БрОЦСНЗ-7-5-1;   Л90;   БСт2сп;

10.У9;   КЧ63-2;   ВСтЗГсп;   20Х2Н4А; БрОЦС5-5-5, У13; ЛЖМц59-1

11.БрАЖ9-4;   УІ2;   Л90;   15Х25Т;   СтЗкп;   ЛМцЖ52-4-1;   СЧ 21-40

12.   БрКМцЗ-1;   12X17;   У12;   ВЧ 60-2;   ВСтЗсп;   ПЗЛ

БрАЖ9-4;   БСт4кп;   15X28;   СЧ 21-40;   Р6М5К5;   20Л;   Л90 13.КЧ60-3;   Р6МЗ;   ХВГ;   БрКМцЗ-1;   04Х18Н10;   Л70;   У12 14.БСт2сп;   ВЧ 60-2;   Р18;   БрАЖ9-4;   Л70;   40X13;   20Л 15.ВЧ 40-10;   20ГФЛ;   У9;   БрОЦ4-3,   БСт4кп;   ЛК80-3;   20

ЗО;   Л80;   55С2,   ВЧ 50-1,5;   У9;   20ГФЛ;   БрОС8-12 16.У13;   КЧ60-3;   40Х9С2;   БрАЖ9-4;   Ст4кп;   20;   ЛАЖ60-1-1 17.40; XI7;   СЧ 12-28;   Р6М5;   БрОЦ4-3,   ВСтЗсп;    ЛМцЖ52-4-1 18.КЧ 37-12;   04Х18Н10;   20Л;   ЛС59-1;   Л90;   БрКМцЗ-1;   У11 /Р.ВСтЗГпс;   10Х14П4НЗТ;   СЧ 24-44;   ХВГ;   БрАЖ9-4;   Л90;   20Л 20.35; 15X17АГ14; СЧ 28-48;   БрОЦС5-5-5;   Ст4кп;   ЛАЖ60-1-1;   У13 2/.ВЧ 50-1,5; 10Х17НІЗМ2Т; 40;БрКМцЗ-1; БСт4кп; ЛМцЖ52-4-1; У9 22.СтЗкп;   20ГФЛ;   СЧ 32-52;   55;   БрОЦС5-5-5;   Л90;   У10 23.12X17;   СЧ 35-56,   Л80;   ЗО;   У9;   БрКМцЗ-1,   СтЗкп

45;   ВЧ60-2;   БСт4кп,   04Х18Н10;   Л70;   БрКМцЗ-1;   У9 24.12Х18Н9;   КЧ 37-12;   ВСтЗсп;   ЛЖМц59-1-1;   Л90;   БрАЖ9-4;   20Л 25.Ст2сп;   У9;   60С2;   КЧ 60-3,   ХВГ;   БрКМцЗ-1;   ЛАЖ60-1-1 26.СЧ 33-52;   50;   15Х17АП4;   БрОЦС5-5-5; Л80;   ЛМцЖ52-4-1;   15

Правила вибору марки матеріалу для заданої деталі

Під час вибору марки матеріалу необхідно користуватися таблицями 1...По кожному з варіантів необхідно вибрати марку матеріалу, яку використовують для заданих умов, привести її хімічний склад, механічні властивості та призначити необхідну термічну або хімічну обробку, розшифрувати маркування.

Приклад:

Підберіть матеріал для високоміцної арматури для залізної конструкції.

Для такої арматури потрібна низьколегована арматурна сталь (табл.1) по

ГОСТ 5781-82. Обираємо найбільш міцну сталь 35ГС. Вона містить 0,35% С і

приблизно по 1% марганцю (Г) та кремнію (С).

Механічні властивості:

δ в=550 МПа, δ 0,2=400 МПа, δ = 18%.

Вона добре зварюється і не потребує термічної обробки.

-1-

-2-

Сталі загального призначення	Таблиця 1

| Марка | δ в МПа | δ 0,2 МПа | δ % | Застосування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сталі вуглецеві звичайної якості ГОСТ 380-88 |  |  |  |  |
| Ст 0 | 310 |  | 20 | Листовий і сортовий прокат для будівельних конструкцій без ТО і зварювання. Болти, заклепки, не-відповідальні труби без ТО. |
| Ст 3 | 380 - 490 | 250 | 23 | Постачають з гарантованими механічними властивостями. Листовий і сортовий прокат для будівельних конструкцій, мостів, болти, крюки, без ТО і зварювання в сільгоспмашинах (валики, вісі, важелі, виготовлені холодним штампуванням). |
| БСт 3 | 380 - 490 | 210 | 23 | Те саме, припускають гаряче штампування, зварювання, цементацію. |
| ВСт 3 | 380-490 | 210 | 23 | Постачається з гарантованими хімічними властивостями і хімічним складом, припускає зварювання. Галузі застосування: котло-, мос-то- і суднобудуванні. |
| Ст. 6 | 600 | 300 | 12 | Рельси, залізничні колеса, вали сільгоспмашин. |
| ВСт 6 | 600 | 300 | 12 | Постачається з гарантованими механічними властивостями та хімічним складом. Припускає зварювання. |
| 2. Низьколеговані будівельні сталі по ГОСТ 19281-73 |  |  |  |  |
| 14Г2 | 460 | 330 | 21 | Має високу зварюваність. Для труб високого тиску. |
| 15ХСНД | 500 | 350 | 21 | Зварні будівельні ферми, конструкції мостів, вісі, тяги, корпуси апаратів і сосудів. Стійка до атмосферної корозії. |
| 3. Сталі для армування залізобетонних конструкцій ГОСТ 5781-82 |  |  |  |  |
| 18Г2С | 500 | 300 | 23 | Арматура різного профілю і розтину. Добре зварюються. |
| 35ГС | 550 | 400 | 18 | Те саме, але міцність вища. |

-3-

Машинобудівні сталі: вуглецеві якісні по ГОСТ 1050-88,

леговані по ГОСТ 4543-71 і автоматні по ГОСТ 1414-75.	Таблиця 2

| Марка | δ в МПа | δ % | Застосування |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5...15 | 350 | 30 | Деталі, штамповані в холодному стані, з глибоким витягуванням з листа. Кузов автомобіля і подібні деталі, ТО не потрібна. |
| А11-А35 АС30ХМ | 400-500 | 22-14 | Для вмонтування на револьверних верстатах-автоматах кріпильних елементів (гвинти, гайки), а також мало навантажених деталей складної форми з високою точність розмірів та якістю поверхні. |
| 20, 15Х | 700 | 12 | Деталі, які підлягають цементації, нітроце-ментації і ціануванню, які не потребують високої міцності серцевини (вісь каретки велосипеда, сільськогосподарські машини). |
| 12Х2Н4А 18ХГТ | 1200 | 10 | Деталі, що підлягають цементації з високою міцністю і в'язкістю серцевини (автомобільні шестерні). |

Пружинні сталі з високими механічними властивостями                              Таблиця З

| Марка | δ в МПа Після ТО | НКС після ТО | Застосування |
| --- | --- | --- | --- |
| 65Г | 1000 | 35-45 | Пружини малого розтину механізмів і машин (після гартування в воді і високого відпускання 400 - 500°С. |
| 70 | 1150 | 38-48 | Мають вищу міцність, але нижчу пластичність. |
| 65ХГР 60С2 | 1200 1600 | 38-45 40-48 | Ресори товщиною до 18мм автомашин, пружини для залізничного транспорту, великих пресів, верстатів. |
| 50ХФА | 1200 | 42-48 | Клапанні пружини особливо відповідального призначення, ресори легкових автомобілів. |
| 60С2ХФА | 1900 | 45-48 | Особливо відповідальні товсті пружини, які працюють до 200 - 250°С. |
| 45ХН2МФА | 1200 | 40-45 | Великі клапанні пружини, торсіонні вали. |
| У7-У10 | 2000 | 42-48 | Дріт діаметром 0,15- 6,0мм для холодного намотування пружин з наступним відпусканням при 250°С. |

-4-

Таблиця З

| Марка | δ в МПа | δ % | Застосування |
| --- | --- | --- | --- |
| 45-60 (45Х) | 650 (1000) | 14 (10) | Деталі, які зміцнюють поверхневим гартуванням при індукційному нагріванні (шина колінчатого валу, кулачки розподільного валу автомобіля). |
| 38Х2МЮА | 1000 | 10 | Деталі, які зміцнюють азотуванням (шпинделі верстата, стакани блока циліндрів, черв'яки). |
| 35-45 | 550 | 20 | Деталі, що підлягають поліпшенню (вісі, вали, ротори, штоки, шестерні, шпинделі, блоки відповідального призначення). |
| 45Г2 40ХН | 800-1000 | 18-11 | Навантажені деталі, які підлягають динамічним навантаженням (колінчасті, карданні вали, вали, вісі, цапфи, пальці, шатуни). |
| 30ХГСА ЗОХГСНА | 1100-1650 | 15-12 | Зварні вузли і рами відповідального призначення в автомобілях та авіації, шасі, зварні рами з тонкостінних труб. |
| ЗОХНЗА 40ХН2МА | 1400 | 12 | Важко навантажені відповідальні масивні деталі (вісі ескалатора, кривошини кувальних машин). |

Жароміцні сталі по ГОСТ 5632-72                                     Таблиця 4

| Марка | δ в МПа | δ % | Застосування |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сталі для роботи при 400 - 500°С |  |  |  |
| 15ХМ | 420 | 100 | Труби пароперегрівачів, арматура парових котлів при роботі до550°С. Добре зварюється. |
| 25Х2МФ | 800 | 160-220 | Ротори і диски парових турбін і компресорів, кріпильні деталі до 550°С. |
| 20ХЗМВФ | 900 | 140 | Труби нафтоперегонних установ, стійкі до водневої корозії до 550°С. |
| 2. Сталі для роботи при 500 - 600°С |  |  |  |
| 40X10С2М | 700 | 100 | Випускні клапани двигунів внутрішнього згорання. В газах, що містять сірку. |
| 15X11МФ | 700 | 200 | Лопатки парових турбін, труби парових котлів. |
| 09X14Н9В | 1000 | 120 | Трубопроводи надвисокого тиску під час нагрівання до 600 - 650°С. |

-5-

Таблиця 4

| 45Х14Н14В2М | — | 130 | Для випускних клапанів двигунів внутрішнього згорання, деталі особливо відповідальних трубопроводів, лопатки та диски газових турбін при 650°С. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10Х11Н20ТЗР | — | 100 | Зварні деталі турбін, камери згорання, сортовий прокат при 700°С. |
| Х77ТЮР | — | 100-200 | Диски та лопатки авіаційних газових турбін, працюючі при 750 - 850°С. |
| 20Х20Н14С2 | 500 | 100 | Пічні конвеєри, ємності для цементації (робота при 800°С). |

| Сталі стійкі проти корозії (нержавіючі) ГОСТ 5632-72 Таблиця 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | δ в МПа | НКС (δ%) | Застосування |
| 1. Сталі, стійкі в слабких агресивних середовищах |  |  |  |
| 12X13 | 600 | (20%) | Деталі підвищеної пластичності, які Підлягають ударним навантаженням ( клапани гідравлічних пресів), речі домашнього вжитку (ложки, виделки). |
| 20X17Н2 | 1200 | (10%) | Те саме, підвищеної зносостійкості і міцності. |
| 40X13 | 1600 | 50-52 (3%) | Хірургічні інструменти, пружини, медичні голки. |
| 95X18 | 1600 | 52 (3%) | Шарикопідшипники, клапани для роботи під час підвищеного зношення, інструменти. |
| 2. Сталі підвищеної стійкості до корозії |  |  |  |
| 15Х25Т | 450 | (20%) | Зварна апаратура для розчинів азотної і фосфорної кислоти. |
| 12X18Н9Т | 520 | НВ=1000 МПа | Труби, добра зварюваність, деталі, стійкі до корозії в морській воді, лаках, в органічних і азотних кислотах, лугах. Жароміцна до +600°С. |
| Х11Н10М2Т | 1600 | (20%) | Корпуси ракет в суднобудуванні. Працюють від -250 до -500°С. Добре обробляються тиском і різанням. |
| 3. Сталі дуже високої стійкості до корозії |  |  |  |
| 09X15Н8Ю | 1100 | (14%) | Диски та вали швидкохідних і великих насосів в розчинах хлористого цинку і фосфорних добривах, кислотах. |
| 06ХН28МТ | 400 | (40%) | Зварні конструкції для роботи в гарячій сірчаній і фосфатній кислотах. |

-6-

Інструментальні сталі                                    Таблиця 6

| Марка | Термообробка НКС |  | Застосування |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вуглецеві, не теплостійкі сталі (червоностійкість<200°С) ГОСТ 1435-73 |  |  |  |
| У10-У13 | Гартування 800 в воду + відпускання 160-240°С. | 60-64 | Штампи, напилки, мітчики для різання м'яких матеріалів. |
|  | 2. Леговані сталі ГОСТ 5950-73: 2.1. Сталі високої твердості. |  |  |
| 13Х 9ХС 7ХГ2ВМ ХГВ | Гартування + обробка холодом (-70) + низьке відпускання 180-250°С. | 62-66 | Бритви, великі плашки, свердла, мітчики, фрези з червоно-стійкістю до 280°С. Довгі і тонкі мітчики, вимірювальні інструменти. |
|  | 2.2. Сталі підвищеної в'язкості. |  |  |
| 6ХС | Гартування 840 - 900 в маслі + відпускання 240 - 270°С. | 50-55 | Інструменти для обробки дере- ва, пневмозубила. |
|  | 2.3. Напівтеплостійкі штампові сталі. |  |  |
| Х12М Х12Ф1 | Гартування 1150 в маслі + високе відпускання 500°С. | 60-63 | Відповідальні вирубні штампи, матриці пресування, вимірювальний інструмент. |
| 5ХНМ 5ХВН | Гартування 850 в маслі + відпускання 550 °С. | 35-45 | Великі молотові штампи. |
| 3. Теплостійкі сталі високої твердості (швидкорізальні), червоностійкість 600 - 650 °С ГОСТ 19265-73. |  |  |  |
| Р9 Р6М5 | Гартування 1200 в маслі + обробка хо- лодом + трьохкратне відпускання 550 °С + азотування. |  | Протяжки, фрези, зенкери, све- рдла, різці. |
| Р18 |  |  |  |
|  |  | 64 |  |
| Р9Ф5 |  |  | Інструменти для обробки конс- трукційних та жароміцних ста- лей. |
| Р14Ф4 |  |  |  |
| Р9К5 |  |  |  |
| Р18К5Ф2 |  |  |  |
|  | 4. Теплостійкі штампові сталі. |  |  |
| ЗХ2В8Ф | Гартування 1050 - 1100 °С в маслі + відпускання 550 -650 °С. | 45-50 | Штампи, форми для лиття під тиском, стійкі до утворення тріщин. |

-7-

Тверді металокерамічні інструментальні сплави ГОСТ 3882-74     Таблиця 7

| Марка | Межа міцності під час вигину а в, МПа | Твердість НКА | Застосування |
| --- | --- | --- | --- |
| ВКЗ | 1100 | 89,5 | Чистове і тонке точіння сірого чавуна, кольорових металів, неметалічних матеріалів. |
| вкзм | 1100 | 91,0 | Чистова обробка твердих, легованих і відбілених чавунів, цементованої та загартованої сталі, неметалічних матеріалів, які викликають абразивне зношення інструмента. |
| ВК6 | 1500 | 88,5 | Чорнове і напівчистове точіння сірого чавуна, кольорових металів та сплавів, деталі пристроїв, машин і вимірювальних інструментів, які підлягають навантаженню на зношення. |
| ВК8 | 1500 | 88,0 | Чорнове точіння, свердління, фрезерування, переривчасте різання чавунів важкооброблюваних матеріалів. |
| Т30К4 | 950 | 92,0 | Чистове точіння з маленькими розчинами зрізу, загартованої та незагартова-ної сталі. |
| Т5К10 | 1400 | 88,5 | Чорнове точіння при нерівномірному розтині зрізу, переривчастому різанні: стругання, фрезерування переривчастих поверхонь заготівок з вуглецевими та легованими сталями з коркою. |
| ТТ7К12 | 1650 | 87,0 | Чорнова обробка в важких умовах по корці жароміцних, корозійностійких сталей. |
| ТТ10К8 | 1500 | 90,0 | Чорнова і напівчистова обробка важко-оброблюваних матеріалів, нержавіючих сталей, жароміцних сталей, сплавів титана. |

-8-

Марки чавунів

Таблиця 8

| Марка | Межа міцності на розтягнення δ , МПа, кгс/мм | Відносне видовження δ, % | Застосування |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сірі чавуни ГОСТ 1412 – 85 . |  |  |  |
| СЧ 15 | 147 (15) | 1 | Деталі невідповідального призначення (кришки, люки, шківи, корпуси редукторів). |
| СЧ 18 | 176 (18) | 1 | Станини верстатів і механізмів, які працюють на тертя: поршні, циліндри, працюють при статичних та динамічних навантаженнях. |
| АСЧ - 3 | 200 (20) | 2 | Антифрикційний чавун для поршньових кілець. Містить 0,3 – 0,5 % Р. |
| СЧ 30 | 294 (30) | 1 | Деталі, які працюють на зношення: тормозні колодки, барабани, циліндри, шестерні. |
| СЧ 35 АСЧ - 1 | 343 (35) 300 (30) | 1 2 | Великі товстостінні втулки, зубчаті колеса, великі колінчаті вали, муфти, диски , зчеплення. |
| 2. Ковкі чавуни ГОСТ 1215 – 79 . |  |  |  |
| КЧ 35 – 10 | 333 (35) | 10 | Фланці муфти, які працюють при високих динамічних, статичних навантаженнях, корпуси редукторів ліфтів. |
| КЧ 45 – 6 | 445 (45) | 7 | Задній міст, картер автомобіля, тормозні колодки високої міцності, які працюють в умовах ударів та зношення. |
| 3. Високоміцні чавуни ГОСТ 7293 – 85 . |  |  |  |
| ВЧ 45 – 5 | 441 (45) | 5 | Траверси, шаботи пресів, корпуси парових турбін, колінчаті вали. |
| ВЧ 120 – 4 | 1200 (120) | 4 | Циліндри, поршні важких агрегатів, деталі сільгоспмашин, автомобілів. |
| АВЧ – 2 | 1000 (100) | 5 | Антифрикційний чавун високоміцний для підшипників ковзання. |

-9-

Список використаної літератури.

- Гжиров Р.И. «Краткий справ очник конструктора» — Л: Машиностроение, 1984.

- Кузмин Б.А. и др. «Технология метал лов и других материалов» М.: Машиностроение, 1989.

- Лахтин «Металоведение».

- «Марочник сталей и сплавов» — М.: Машиностроение, 1989.