## Slide 1
Технологія виготовлення деталей типу «Вал»
Dвиготовлення Ввалів і фланців
Тема 5 Технологія виготовлення деталей типу «Вал» і «Фланець»

## Slide 2: Виготовлення східчастих валів
Типові конструкції східчастих валів:
а) вал без шліців та зубчастих коліс;
б) вал із шліцом; в) вал-шестерня без шліців

## Slide 3: Типові конструкції східчастих валів: а) вал-шестерня із шліцами; б) конічний вал-шестерня із шліцами; в) вал-шестерня із шліцами та центровим отвором

## Slide 4: Форми центрових отворів згідно ДСТУ 14034-74

## Slide 5: Форми центрових отворів згідно ДСТУ 14034-74

## Slide 6: Рекомендації з використання центрових отворів
Форма центрових отворів | Примітка
А | Якщо після обробки потреба у центрових отворів відпадає. Якщо збереження центрових отворів при експлуатації гарантується термічною обробкою
В | Коли центрові отвори використовуються багато разів. Коли центрові отвори зберігаються у готових виробах
Т | Для оправок і калібрів-пробок
С | Для великих валів (як і форма А)
Е | Для великих валів (як і форма В)
R | Коли потрібна завищена точність обробки виробу
F, H | Для монтажних робіт, транспортування, зберігання і термічної обробки деталей у вертикальному положенні

## Slide 7: Вибір центрових отворів залежно від маси
Маса виробу, кг, не більше | d, мм | Форма центрових отворів
50 - 20000 | 2 - 25 | А, В, Т
1500 - 120000 | 8 - 63 | С, Е

## Slide 8: Технологічний процес виготовлення валів. Креслення деталі «Вал ведучий»

## Slide 9: Операція 005. Обробка тиском. Технологічне обладнання - КГШП

## Slide 10: Операція 010. Термічна обробка (без ескізу) Операція 015. Фрезерно-центрувальна. Верстат моделі МР-77

## Slide 11: Операція 020. Токарна з ЧПК. Верстат моделі 16Б16Т1

## Slide 12: Операція 020. Токарна з ЧПК

## Slide 13: Операція 025. Токарна з ЧПК

## Slide 14: Операція 025. Токарна з ЧПК

## Slide 15: Операція 030. Горизонтально-фрезерна

## Slide 16: Операція 035. Зубчасто-фрезерувальна
Ескіз заготовки
Технічні вимоги до зубців
Модуль | m | 2
Кількість зубців | Z | 20
Кут нахилу |  | 8634
Напрям лінії зубця | - | ліве
Нормальний вихідний контур | _ | ДСТУ 13755-81
Коефіцієнт зміщення | Х | 0
Ступень точності | - | 9-В ДСТУ 1643-81
Довжина загальної нормалі | W | 15,337(-0,11;-0,25)
Допуск на радіальне биття зубчастого контуру | Fr | 0,071
Ділильний діаметр | d | 40,4
Рух зубця | Рz | 881

## Slide 17: Операція 045. Круглошліфувальна

## Slide 18: Операція 045. Круглошліфувальна

## Slide 19: Налагодження на операцію 015

## Slide 20: Налагодження на операцію 020

## Slide 21: Налагодження на операцію 030

## Slide 23: Налагодження на операцію 040

## Slide 24: Налагодження на операцію 025

## Slide 25: Налагодження на операцію 045

## Slide 26: Обробка східчастих поверхонь валів оздоблювальними методами Обробка поверхонь методом суперфінішування

## Slide 27: Суперфінішна головка для обробки валів

## Slide 28: Суперфінішна головка для обробки валів

## Slide 29: Профілограми поверхонь оброблених суперфінішуванням

## Slide 30: Режими, що рекомендуються для обробки поверхонь суперфінішуванням
Швидкість коливального руху брусків
Амплітуда коливань брусків
Лінійна швидкість обертання заготовки
а) для абразивних брусків на початку циклу
у кінці циклу
б) для ельборових брусків але не більше 3-40 м/хв
Тиск брусків протягом усього циклу обробки поверхні
Обробка ведеться із застосуванням ЗОР (змащувально-охолоджувальної рідини)

## Slide 31: Спосіб подвійної осціляції брусків

## Slide 32: Сліди одиничного зерна бруска на оброблюваної поверхні

## Slide 33: Пристрій для обробки хромованої поверхні штоків способом подвійної осциляції брусків

## Slide 34: Формули для визначення загального руху абразивного бруска та часу контакту

## Slide 35: Обробка поверхонь методом зовнішнього хонінгування Схема зовнішнього хонінгування: Vд – колова швидкість заготовки; Vзп – швидкість зворотно-поступального руху хонінгувальної головки

## Slide 36: Режими обробки при абразивному хонінгуванні
Оброблений матеріал | Vo, м/хв | Попереднє хонінгування |  | Кінцеве хонінгування |  | Питомий тиск ро, МПа | 
 |  | Vзп, м/хв |  | Vзп, м/хв |  | попереднє хонін- гування | кінцеве хонін-гування
Чавун | 60-75 | 15-20 | 3-5 | 9-12 | 5-8 | 0,8-1,2 | 0,3-0,5
Сталь неза- гартована | 45-60 | 15-20 | 1,5-3 | 9-12 | 2,5-4 | 0,5-0,8 | 0,2-0,5
Сталь загартована | 20-35 | 5-10 | 2-4 | 5-10 | 2-4 | 0,8-1,2 | 0,3-0,5
Сплави: алюмінієві, бронзові, латунні | 65-80 | 15-20 | 3-5 | 9-12 | 5-8 | 0,2-0,3 | 0,05-0,15

## Slide 37: Режими обробки при алмазному хонінгуванні
Оброблений матеріал | Попереднє хонінгування |  | Чистове (однократне) хонінгування |  | Питомий тиск ро, МПа | 
 | Vo, м/хв | Vзп, м/хв | Vo, м/хв | Vзп, м/хв | попереднє хонінгування | кінцеве хонінгу-вання
Чавун НВ250 | 60-80 | 15-20 | 25-40 | 10-15 | 0,8-1,2 | 0,3-0,6
Сталь неза- гартована НВ290 | 30-40 | 8-12 | 25-40 | 5-8 | 0,4-0,8 | 0,2-0,5
Сталь загартована | 40-60 | 10-18 | 25-40 | 6-10 | 1,2-1,5 | 0,2-0,5
Сплави виливні та деформовані, алюмінієві | 40-60 | 10-12 | 40-60 | 10-12 | 0,6-0,9 | 0,3-0,35

## Slide 38: Обробка поверхонь методом полірування Схема шліфування абразивною стрічкою: 1 – стрічка; 2 – деталь; 3 – пружний елемент
Обробний матеріал | Зернистість стрічки | Швидкість різання, м/с | Питомий тиск, МПа
Сталь загартована | M28-M14 | 25-32 | 0,15-0,3
Чавун | М28-М14 | 25-30 | 0,15-0,3
Алюміній і його сплави | М40-М-28 | 30-40 | До 0,1

## Slide 39: Обробка поверхонь методом притирання Кільце-притир для зовнішніх поверхонь: а) розрізний для притирання гладких поверхонь; б) для притирання різі

## Slide 40: Обробка поверхонь методом ППД Схема обробки поверхні кульковим обкатником: D – діаметр деталі; d – діаметр кульки обкатника; S – поздовжня подача обкатника