# Рассчётная масса 1 км эмалированного провода.

| Провода медные круглые с эмаливой изоляцией на основе полиэфиримидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эмалированные провода марок ПЭТ-155 и ПЭЭИДХ2-200. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный диаметр проволоки, мм | Площадь сечения, мм2 | Расчётная масса 1 км провода, кг |  | Номинальный диаметр проволоки, мм | Площадь сечения, мм2 | Расчётная масса 1 км провода, кг |  | Номинальный диаметр проволоки, мм | Площадь сечения, мм2 | Расчётная масса 1 км провода, кг |
| 0.060 | 0.0028 | 0.0300 |  | 0.300 | 0.0707 | 0.6666 |  | 0.930 | 0.6793 | 6.2358 |
| 0.063 | 0.0031 | 0.0330 |  | 0.315 | 0.0779 | 0.7075 |  | 0.950 | 0.7088 | 6.4954 |
| 0.071 | 0.0040 | 0.0398 |  | 0.335 | 0.0881 | 0.7999 |  | 1.000 | 0.7854 | 7.1857 |
| 0.080 | 0.0050 | 0.0509 |  | 0.355 | 0.0990 | 0.8961 |  | 1.060 | 0.8825 | 8.0856 |
| 0.090 | 0.0064 | 0.0634 |  | 0.380 | 0.1134 | 1.0268 |  | 1.080 | 0.9161 | 8.3936 |
| 0.100 | 0.0079 | 0.0774 |  | 0.400 | 0.1257 | 1.1733 |  | 1.120 | 0.9852 | 9.0116 |
| 0.112 | 0.0099 | 0.0953 |  | 0.425 | 0.1419 | 1.3245 |  | 1.180 | 1.0936 | 9.9879 |
| 0.120 | 0.0113 | 0.1043 |  | 0.450 | 0.1590 | 1.4379 |  | 1.250 | 1.2272 | 11.1904 |
| 0.125 | 0.0123 | 0.1089 |  | 0.475 | 0.1772 | 1.6578 |  | 1.320 | 1.3685 | 12.4613 |
| 0.130 | 0.0133 | 0.1178 |  | 0.500 | 0.1963 | 1.8271 |  | 1.400 | 1.5394 | 14.0306 |
| 0.140 | 0.0154 | 0.1470 |  | 0.530 | 0.2206 | 2.0529 |  | 1.450 | 1.6513 | 15.0717 |
| 0.150 | 0.0177 | 0.1688 |  | 0.560 | 0.2463 | 2.2802 |  | 1.500 | 1.7671 | 16.0787 |
| 0.160 | 0.0201 | 0.1945 |  | 0.600 | 0.2827 | 2.6176 |  | 1.560 | 1.9113 | 16.3907 |
| 0.170 | 0.0227 | 0.2196 |  | 0.630 | 0.3117 | 2.8723 |  | 1.600 | 2.0106 | 18.2664 |
| 0.180 | 0.0254 | 0.2437 |  | 0.670 | 0.3526 | 3.2486 |  | 1.700 | 2.2698 | 20.5936 |
| 0.190 | 0.0284 | 0.2703 |  | 0.690 | 0.3739 | 3.4454 |  | 1.800 | 2.5447 | 23.1026 |
| 0.200 | 0.0314 | 0.2985 |  | 0.710 | 0.3959 | 3.6500 |  | 1.900 | 2.8353 | 25.7112 |
| 0.210 | 0.0346 | 0.3279 |  | 0.750 | 0.4418 | 4.0646 |  | 2.000 | 3.1416 | 28.4593 |
| 0.224 | 0.0394 | 0.3752 |  | 0.770 | 0.4657 | 4.2843 |  | 2.120 | 3.5299 | 31.9414 |
| 0.236 | 0.0437 | 0.4165 |  | 0.800 | 0.5027 | 4.6337 |  | 2.240 | 3.9408 | 35.6765 |
| 0.250 | 0.0491 | 0.4664 |  | 0.830 | 0.5411 | 4.9877 |  | 2.360 | 4.3743 | 39.5632 |
| 0.265 | 0.0552 | 0.5240 |  | 0.850 | 0.5674 | 5.2194 |  | 2.440 | 4.6759 | 42.3224 |
| 0.280 | 0.0616 | 0.5807 |  | 0.900 | 0.6362 | 5.8400 |  | 2.500 | 4.9087 | 44.3517 |

# Сравнительные технические характеристики проводов медных эмалированных круглых.

| Марка | Температурный индекс (класс нагревостойкости), С | Тип изоляции | Стандарт | Диапазон диаметров, мм | Тепловой удар, С | Термо-пластичность, °С | Эластичность | Мех-кая прочность (число ходов иглой  0,4 мм) сред/мин, не менее | Относительное удлинение % | Минимальное значение пробивного напряжения, В | Свойства и область применения провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭЭИ1-180-МЭК | 180 (Н) | полиэфирная или полиэфиримидная | ТУ 16.К71-278-98 | 0,09-1,25 | >200 | 300 | отличная | 80/40 выдержал испытания иглой  0,23 | Соответствует самым высоким требованиям | >3000 | Для обмоток всевозможных электрических машин, приборов и других изделий |
| ПЭЭИ2-180-МЭК | 180 (Н) | полиэфирная или полиэфиримидная | ТУ 16.К71-278-98 | 0,09-1,25 | >200 | 300 | отличная | 80/40 выдержал испытания иглой  0,23 | Соответствует самым высоким требованиям | >6000 | Для обмоток всевозможных электрических машин, приборов и других изделий |
| ПЭЭИДХ1-200-МЭК | 200 (С) | полиэфирная или полиэфиримидная с покрытием полиамидом | ТУ 16.К71-279-99 | 0,25-1,25 | >225 | 320 | отличная | 80/40 выдержал испытания иглой  0,23 | Соответствует самым высоким требованиям | >3000 | Хдадоностойкий , для обмоток всевозможных электрических машин, приборов и других изделий |
| ПЭЭИДХ2-200-МЭК | 200 (С) | полиэфирная или полиэфиримиднаяс покрытием полиамидом | ТУ16.К71-279-99 | 0,25-1,25 | >225 | 320 | отличная | 80/40 выдержал испытания иглой  0,23 | Соответствует самым высоким требованиям | >6000 | Хладоностойкий , для обмоток всевозможных электрических машин, приборов и других изделий |
| ПЭТВ-1 ПЭТВ-2 | 130 (В) | полиэфир | ТУ 16.705. 110-79 | 0.03-1,60 0,06-2.50 | > 155 | 180 200 | очень хорошая | 40/20 | 8-32 15-33 | 1000-3000 4500-5700 | Стойкость к воздействию кипящей воды, трансформаторного масла, горячего толуола. Дал обмоток электромашин, аппаратов н приборов |
| ПЭТ-155 | 155 (F) | модифицированный полиэфир | ТУ 16.К71 -160-92, ГОСТ 21428-75 | 0,06-2,50 | >200 | 240 | очень хорошая | 40/20 | 12-33 | 4500-5700 | Повышенная электрическая и механическая прочность, устойчивость к воздействию растворителей. Для обмоток электромашин, аппаратов и приборов. |
| ПЭТМ-155 | 155 (F) | модифицированный полиэфир | ТУ 16.705-173-80 | 0,05-2,00 | > 180 | 250 | очень хорошая | 60/30 | 10-33 | 1700-5700 | Повышенная устойчивость к действию растворителей, толуола при 60С, механическая прочность. Для механизированной намотки катушек |
| ПЭФД-180 | 180 (Н) | полиэфнримид + полиамидимид | ТУ У 16. К86-001. 96 | 0,20-2,50 | > 200 | 265 | очень хорошая | 70/35 | 28-33 | 3500-5000 | Фреоностойкий. Для механизированной намотки изделий, работающих в среде хладона , трансформаторного масла, и совместимых с хладоном синтетич. масел |
| ПЭТД-200 | 200 (С) | полиамидимид | ТУ 16.505. 937-76 | 0,017-2,50 | > 225 | 320 | очень хорошая | 60/30 | 20-33 | 4000-5700 | Повышенная стойкость к воздействию растворителей, толуола при 60С. Для обмоток электромашин, аппаратов и приборов |