Таблиця А.1 – Основні властивості деяких марок сталі на частоті 50 Гц

| Марка сталі | Товщина сталі | Магнітна індукція при напруженості магнітного поля |  |  | Питомі втрати (не більше), при магнітній індукції |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 25 | 50 | 1,0 | 1,5 |
| Э41 | 0,50 | 1,30 | 1,46 | 1,57 | 1,55 | 3,50 |
| Э41 | 0,35 | 1,30 | 1,46 | 1,57 | 1,35 | 3,00 |
| Э42 | 0,50 | 1,29 | 1,45 | 1,56 | 1,40 | 3,10 |
| Э42 | 0,35 | 1,29 | 1,45 | 1,56 | 1,20 | 2,80 |
| Э43 | 0,50 | 1,29 | 1,44 | 1,55 | 1,25 | 2,90 |
| Э43 | 0,35 | 1,29 | 1,44 | 1,55 | 1,05 | 2,50 |
| Э43А | 0,50 | 1,29 | 1,44 | 1,55 | 1,15 | 2,70 |
| Э43А | 0,35 | 1,29 | 1,44 | 1,55 | 0,90 | 2,20 |
| Э310 | 0,50 | 1,60 | 1,75 | 1,83 | 1,25 | 2,45 |
| Э310 | 0,35 | 1,60 | 1,75 | 1,83 | 0,80 | 1,75 |
| Э320 | 0,50 | 1,65 | 1,80 | 1,87 | 0,95 | 2,10 |
| Э320 | 0,35 | 1,65 | 1,80 | 1,87 | 0,70 | 1,50 |
| Э330 | 0,50 | 1,70 | 1,85 | 1,90 | 0,80 | 1,75 |
| Э330 | 0,35 | 1,70 | 1,85 | 1,90 | 0,60 | 1,30 |
| Э330А | 0,35 | 1,70 | 1,85 | 1,90 | 0,50 | 1,10 |
| Э3100 | 0,50 | - | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 3,7 |
| Э3200 | 0,50 | - | 1,48 | 1,58 | 1,5 | 3,4 |

Таблиця А.2 – Основні властивості деяких марок сталі на частоті 400 Гц

| Марка сталі | Товщина сталі | Магнітна індукція при напруженості магнітного поля |  |  | Питомі втрати (не більше), при магнітній індукції |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 25 | 50 | 1,0 | 1,5 |
| Э44 | 0,20 | 1,21 | 1,29 | 1,42 | 7,2 | 12,5 |
| Э44 | 0,10 | 1,19 | 1,28 | 1,40 | 6,0 | 10,5 |
| Э340 | 0,20 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 7,0 | 12,0 |

Таблиця А.3 – Типові броньовані пластинчаті магнітопроводи

| Позначення магнітопроводу |  |  |  |  |  |  | Переріз сталі х переріз вікна QcxQv , см4 | Орієнтована потужність трансформатора (ВА) на частотах (Гц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розміри, мм |  |  |  |  |  |  | f=50Гц | f=400Гц |
|  | a | h | c | C | H | b |  |  |  |
| Ш12х12 Ш12х16 Ш12х20 Ш12х25 Ш16х16 Ш16х20 Ш16х25 Ш10х32 Ш20х12 Ш20х16 Ш20х20 Ш20х25 Ш20х32 Ш20х40 Ш20х50 Ш25х25 Ш25х32 Ш25х40 Ш25х50 Ш32х32 Ш32х40 Ш32х50 Ш32х64 Ш40х40 Ш40х50 Ш40х64 Ш40х80 | 12 12 12 12 16 16 12 12 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 32 32 32 32 40 40 40 40 | 30 30 30 30 40 40 30 30 50 50 50 50 50 50 50 62,5 62,5 62,5 62,5 80 80 80 80 100 100 100 100 | 12 12 12 12 16 16 12 12 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 32 32 32 32 40 40 40 40 | 48 48 48 48 64 64 48 48 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 128 128 128 128 160 160 160 160 | 42 42 42 42 56 56 42 42 70 70 70 70 70 70 70 87,5 87,5 '87,5 87,5 112 112 112 112 140 140 140 140 | 12 16 20 25 16 20 25 32 12 16 20 25 32 40 50 25 32 40 50 32 40 50 64 40 50 64 80 | 10,03 10,03 10,03 10,03 13,7 13,7 13,7 13,7 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 21,4 21,4 21,4 21,4 27,4 27,4 27,4 27,4 34,3 34,3 34,3 34,3 | 5,5 7,0 8,5 10,0 20 26 30 34 25 32 40 48 60 70 85 85 105 130 160 200 240 300 390 430 550 680 850 | 45 55 65 80 130 150 170 200 170 200 230 250 300 400 450 540 600 700 800 900 1000 1200 1400 1650 2000 2400 2500 |

Таблиця А.4 – Типові броньовані стрічкові магнітопроводи

| Позначення магнітопроводу |  |  |  |  |  |  | Переріз сталі х переріз вікна QcxQv , см4 | Орієнтована потужність трансформатора (ВА) на частотах (Гц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розміри, мм |  |  |  |  |  |  | f=50Гц | f=400Гц |
|  | a | h | c | C | H | b |  |  |  |
| ШЛ10Х10 ШЛ10Х 12,5 ШЛ10Х16 ШЛ10Х20 ШЛ12Х12,5 ШЛ12Х16 ШЛ12Х20 ШЛ12Х25 ШЛ16Х16 ШЛ16Х20 ШЛ16Х25 ШЛ16Х32 ШЛ20Х20 ШЛ20Х25 ШЛ20Х32 ШЛ 20X40 ШЛ25Х25 ШЛ25Х32 ШЛ25х40 ШЛ25Х50 ШЛ32Х32 ШЛ 32x40 ШЛ32Х50 ШЛ32Х64 ШЛ 40x40 ШЛ40Х50 ШЛ40Х64 ШЛ40х80 | 10 10 10 10 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20 20 20 25 25 25 25 32 32 32 32 40 40 40 40 | 25 25 25 25 30 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 50 62,5 62,5 62,5 62,5 80 80 80 80 100 100 100 100 | 10 10 10 10 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20 20 20 25 25 25 25 32 32 32 32 40 40 40 40 | 40 40 40 40 48 48 48 48 64 64 64 64 80 80 80 80 100 100 100 100 128 128 128 128 160 160 160 160 | 35 35 35 35 42 42 42 42 56 56 56 56 70 70 70 70 87,5 87,5 87,5 87,5 112 112 112 112 140 140 140 140 | 10 12,5 16 20 12,5 16 20 25 16 20 25 32 20 25 32 40 25 32 40 50 32 40 50 64 40 50 64 80 | 8,5 8,5 8,5 8,5 10,2 10,2 10,2 10,2 13,6 13,6 13,6 13,6 17,1 17,1 17,1 17,1 21,3 21,3 21,3 21,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 34,2 34,2 34,2 | - - - - 9 10 13 16 20 26 33 43 54 68 86 ПО 135 170 210 260 310 390 490 690 690 850 1000 1200 | 37 47 56 67 80 94 112 135 158 195 250 300 330 380 450 510 610 730 810 990 1200 1400 1650 1940 2200 2500 3000 3500 |

Таблиця А.5 – Типові стрижневі пластинчаті магнітопроводи

| Позначення магнітопроводу |  |  |  |  |  |  | Переріз сталі х переріз вікна QcxQv , см4 | Орієнтована потужність трансформатора (ВА) на частотах (Гц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розміри, мм |  |  |  |  |  |  | f=50Гц | f=400Гц |
|  | a | h | c | C | H | b |  |  |  |
| ПЛ10Х12,5 20 ПЛ10Х12,5 25 ПЛ10Х12,5 32 ПЛ10Х12,5 40 ПЛ12,5Х16 25 ПЛ12,5Х16 32 ПЛ12,5х16 40 ПЛ12,5Х16 50 ПЛ12,5X25 30 ПЛ12,5Х25 40 ПЛ12,5Х25 50 ПЛ12,5x25 60 ПЛ16X32 40 ПЛ16Х32 50 ПЛ 16X32 65 ПЛ16Х32 80 ПЛ20Х40 50 ПЛ20Х40 60 ПЛ20Х40 80 ЛЛ20Х40 100 ПЛ25Х50 65 ПЛ25Х60 80 ПЛ25Х50 100 ПЛ25Х50 120 ПЛ32х61 80 ПЛ32х64 100 ПЛ32Х64 130 ПЛ32Х64 160 ПЛ40Х80 100 ПЛ40Х80 120 ПЛ40Х80 160 ПЛ40х80 200 | 10 10 10 10 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 13,5 12,5 16 16 16 16 20 20 20 20 25 25 25 25 32 32 32 32 40 40 40 40 | 12,5 12,5 12,5 12,5 16 16 16 16 25 25 25 25 32 32 32 32 40 40 40 40 60 50 50 50 64 64 64 64 80 80 80 80 | 12,5 12,5 12,5 12,5 16 16 16 16 20 20 20 20 25 25 25 25 32 32 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50 64 64 64 64 | 32,5 32,5 32,5 32,5 41 41 41 41 45 45 45 45 57 57 57 57 72 72 72 72 90 90 90 90 114 114 114 114 144 144 144 144 | 40 45 52 60 50 55 65 75 55 65 75 85 72 82 97 112 90 100 120 140 115 130 150 170 144 164 194 224 180 200 240 280 | 20 25 32 40 25 32 40 50 30 40 50 60 40 50 65 80 50 60 80 100 65 80 100 120 80 100 130 160 100 120 160 200 | 9,6 10,0 11,6 13,0 12,0 13,2 15,0 17,0 13,8 15,8 17,8 19,8 18,0 20,0 23,0 26,0 22,724,7 28,7 32,7 28,8 31,8 35,8 39,8 36,0 40,0 46,0 52 0 45,8 49,0 57,3 65,3 | 7,5 8,8 10 12,5 13,5 16 19 22 28 35 44 55 70 90 115 145 180 220 280 350 420 500 620 740 1000 1200 1400 1750 2400 2800 3500 4200 | 46,5 52 60 73 91 110 130 156 200 248 300 340 430 510 620 730 860 980 1220 1450 1840 2150 2600 2800 3500 4000 4800 5600 6450 7700 9000 10000 |

Таблиця А.6 – Типові тороїдальні пластинчаті магнітопроводи

| Позначення магнітопроводу |  |  |  |  | Переріз сталі х переріз вікна QcxQv , см4 | Орієнтована потужність трансформатора (ВА) на частотах (Гц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розміри, мм |  |  |  |  | f=50Гц | f=400Гц |
|  | d | a | b | D |  |  |  |
| ОЛ16/26 6,5 ОЛ16/26 8 ОЛ16/26 10 ОЛ16/26 12,5 ОЛ20/32 8 ОЛ20/32 10 ОЛ20/32 12,5 ОЛ20/32 16 ОЛ25/40 10 ОЛ25/40 12,5 ОЛ25/40 16 ОЛ25/40 20 ОЛ25/40 25 ОЛ32/50 16 ОЛ32/50 20 ОЛ32/50 25 ОЛ32/50 32 ОЛ40/64 20 ОЛ40/64 25 ОЛ40/64 32 ОЛ40/64 40 ОЛ50/80 25 ОЛ50/80 32 ОЛ50/80 40 ОЛ50/80 50 ОЛ64/100 32 ОЛ64/100 40 ОЛ64/100 50 ОЛ64/100 64 ОЛ80/128 40 ОЛ80/128 50 ОЛ80/128 64 ОЛ80/128 80 | 16 16 16 16 20 20 20 20 25 25 25 25 25 32 32 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50 64 64 64 64 80 80 80 80 | 16 5 16 16 6 6 6 6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 9,0 9,0 9,0 9,0 12 12 12 12 15 15 15 15 18 18 18 18 24 24 24 24 | 6,5 8 10 12,5 8 10 12,5 16 10 12,5 16 20 25 16 20 25 32 20 25 32 40 25 32 40 50 32 40 50 64 40 50 64 80 | 26 26 26 26 32 32 32 32 40 40 40 40 40 50 50 50 50 64 64 64 64 80 80 80 80 100 100 100 100 128 128 128 128 | 0,66 0,80 1 1,36 1,50 1,86 2,32 3 3,67 4,60 5,90 7,35 9,18 11,5 14,4 18 23 30 38 48 60 75 94 118 148 187 232 200 370 482 603 775 965 | 0,48 0,6 0,78 0,92 1,2 1,4 1,8 2,3 2,9 3,7 4,7 5,8 7,3 9,3 11,6 14,6 18,7 24 30 39 49,5 58,5 75 93,5 117 148 186 233 293 340 428 548 685 | 7,0 8,8 10,1 13,6 16,9 20,8 26 33,7 38 47 60 75 94 120 149 187 240 278 364 444 515 550 660 825 1030 1300 1630 2040 2300 2500 2650 3340 4170 |

Таблиця А.7 – Довідкова таблиця для вибору проводів

| Розрахунковий поперечний переріз, мм2 | Номінальний діаметр проводу по міді, мм | Максимальний зовнішній діаметр (з ізоляцією), мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПЭЛ | ПЭВ-1 | ПЭВ-2 | ПЭЛШО | ПЭТВ |
| 0,00283 0,00385 0,005рЗ 0,00636 0,00785 0,00950 0,01131 0,01327 0,01539 0,01767 0,02011 0,02270 0,02545 0,02835 0,03142 0,03464 0,041155 0,04909 0,05726 0,06605 0,07548 0,08553 0,09621 0,1134 0,13202 0,1521 0,1735 0,1886 0,2043 0,2206 0,2376 0,2552 0,2734 0,3019 0,3217 0,3226 0,3739 0,4072 0,4301 0,4657 0,5027 0,5411 0,5809 0,6362 0,6793 0,7238 | 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 0,59 0,62 0,64 0,67 0,69 0,72 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 0,90 0,93 0,96 | 0,075 0,085 0,095 0,105 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 9,19 0,20 0,21 0,225 0,235 0,255 0,275 0,31 0,33 0,350 0,370 0,390 0,420 0,450 0,49 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,67 0,69 0,72 0,74 0,78 0,8 0,83 0,86 0,89 0,92 0,96 0,99 1,02 | 0,085 0,095 0,105 0,115 0,125 0,135 0,145 0,155 0,165 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 0,420 0,450 0,48 0,51 0,53 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,67 0,69 0,72 0,74 0,77 0,8 0,83 0,86 0,89 0,92 0,96 0,99 1,02 | 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,41 0,44 0,47 0,50 0,53 0,55 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,69 0,72 0,75 0,77 0,8 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 0,99 1,02 1,05 | 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,29 0,30 0,32 0,34 0,37 0,39 0,42 0,44 0,46 0,49 0,52 0;55 0,58 0,60 0,63 0,65 0,67 0,71 0,74 0,76 0,79 0,81 0,85 0,87 0,90 0,93 0,96 0,99 1,03 1,06 1,09 1,14 | 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,41 0,44 0,47 0,50 0,53 0,55 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,69 0,72 0,75 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 0,99 1,02 1,05 1,11 |

Таблиця Б.1 – Основні параметри однофазних схем випрямлення

|  | Основні параметри |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема випрямлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з серед. точкою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мостова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З подв. напруг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток Б

Рис. Б.1 – Графіки залежностей ,  ,  ,